ЛМА-9

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 2245-001-76523539-2005

Описание продукта Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная полимерной сеткой

| Тип адгезива | синтетический каучук |
| --- | --- |
| Основа | алюминиевая фольга, армированная полимерной сеткой |
| Лайнер | силиконизированная бумага |
| Толщина основы Плотность 1м² сетки Масса 1м² лайнера | 0,009±0,001мм 6,7±1г 53±3г |
| Цвет | серебристый |
| Срок и условия хранения | Хранить при температуре 15 - 20°С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев. |

Физические свойства

Адгезия к стали Afera 5001A; 8 Н/см. Липкость PSTC16; 6 Н/см. Прочность на разрыв Afera 5004; 10,5 Н/см. Относительное удлинение Afera 5004; 15 %. Температура применения; +2 …+60 (±5)°С. Температура эксплуатации; -30 …+75 (±5)°С. Характеристики

Размеры Внутренний диаметр втулки 76 мм Намотка и ширина – по требованию заказчика Предельное отклонение по длине согласно ТУ ±5% Предельное отклонение по ширине согласно ТУ ±1 мм Допускается одна склейка (стык) материала внутри рулона длиной более 5м.

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности

Условия поставки: Упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м x 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.

Сайт www.likk.ru

Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14

тел. +7(4742) 42-54-17