«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Профиль для бельевой веревки 30\*20 L=500 мм, оцинкованный**

Для организации мест стирки, сушки, санитарной обработки личных вещей и спецодежды, на даче, вахтовых поселках, местах временного размещения, рабочих хостелах. Для мест с повышенной влажностью.

Самое надежное и бюджетное решение. Исключительная вандалостойкость. Монтажная сторона к стене шириной 20 мм, в ней 4 отверстия-эллипса d = 9х12 мм. В рабочей стороне, шириной 30 мм, 10 отверстий d = 6,5 мм. С краев до отверстий 25 мм. По длине расстояние между отверстиями 50 мм. Длина общая 500 мм. Изготовлено из горячеоцинкованной стали толщиной 1,5мм по ГОСТ 14918-80. Толщина цинкового покрытия 110-130 г/м².

Все края имеют закругления, радиусная подрубка R4.

Длина 500 мм.

Высота 20 мм.

Ширина 30 мм.

Вес одной упаковки: ……………..

Упаковка: п/э пакет

Упаковка: комплект – 2 профиля

Сделано в России