«Все Инструменты»

**Уголок крепежный усиленный 40х40х40х1,5 мм оцинкованный «LUCKY Guy», 1 упак.=200 штук  
арт. 150 02 040 1К**

Крепежный уголок «LUCKY Guy» 40х40х40х1,5 мм, оцинкованный изготавливается из горячеоцинкованного стального листа. Имеет уникальное ребро жесткости, что позволяет использовать его, как универсальное крепежное решение при работе профессионалов и домашних мастеров. Рекомендуется использовать при сборке и ремонте мебели, строительных работах в домах, мансардах, внутренних обшивках и зашивках, устройстве пергол, живых изгородей, заборов, скамеек, беседок и малых архитектурных формах, где требуется ответственное соединение. При устройстве щитов опалубки, изготовлении кунгов машин.

Идеальное соединение дерево+дерево, дерево+бетон, дерево+металл, дерево+пластик (профлист), когда требуется выдержать четко 90° крепления.

Сделано в России

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Длина 40 мм

Высота 40 мм

Ширина 40 мм

Толщина 1,5 мм

Диаметр отверстий (в каждой полке по 4 отверстия) – 5,1 мм

Тип уголка – равносторонний

Угол гиба - 90°

Материал – горячеоцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80

Антикоррозийное покрытие – горячий цинк

Толщина покрытия – 8-9 микрон

Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001

Упаковка – 200 штук

**Габариты упаковки:**

Длина – 210 мм

Ширина – 180 мм

Высота – 50 мм

Вес – 6,735 кг