Применение:

Очистить обрабатываемую поверхность от рыхлой ржавчины с помощью металлической щетки. Нанести состав на обрабатываемую сухую поверхность. Выдержать в течении 30 минут, смыть состав большим количеством воды и протереть обработанную поверхность сухой тряпкой. При необходимости повторить обработку. Лакокрасочное покрытие наносить не позднее 2-х суток после обработки.