«ГИДРОЦЕМ БАРИТ» - сухая смесь на основе сульфата бария (баритового концентрата), цемента, песка и функциональных добавок. При смешивании с водой образует удобную в работе пластичную смесь. Слой материала проектной толщины обеспечивает защиту от рентгеновского излучения. Является оптимальной альтернативой свинцовым листам и другим материалам.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, жиров, масел, битума, остатков краски и других веществ, ослабляющих прочность сцепления раствора с основанием. Поверхность рекомендуется обработать грунтовкой соответствующей виду основания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для приготовления раствора сухую смесь добавить в емкость с заранее отмеренным количеством воды (оптимальная температура воды 18–20° C), тщательно перемешать до получения однородной консистенции. Выдержать 5 мин, а затем повторно перемешать. Раствор готов к применению. Не рекомендуется добавлять воду в растворную смесь повторно. Расход воды меняется в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. В каждом конкретном случае точный расход воды подбирается методом пробного замеса небольшого количества растворной смеси.

| Для | приготовления |  |  | штукатурки |  | Для | приготовления |  |  | стяжки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ГИДРОЦЕМ БАРИТ» на 1 мешок (25 |  |  |  |  |  | «ГИДРОЦЕМ БАРИТ» на 1 мешок (25 |  |  |  |  |
| кг) сухой смеси необходимо 4,5 - 5 |  |  |  |  |  | кг) сухой смеси необходимо 4,25 - 4,75 |  |  |  |  |
| литров воды |  |  |  |  |  | литра воды |  |  |  |  |
| ПОРЯДОК РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баритовую |  | штукатурную |  |  | смесь | Укладка баритовой стяжки производится |  |  |  |  |
| рекомендуется наносить |  |  |  | слоями не более |  | полосами | по | заранее |  | установленным |
| 15 мм каждый. Первый слой наносится |  |  |  |  |  | направляющим. Ширина полос укладки |  |  |  |  |
| по штукатурной сетке, прикрепленной к |  |  |  |  |  | зависитотконкретныхусловий: |  |  |  |  |
| стене дюбелями с шагом 250-300 мм. |  |  |  |  |  | габаритов помещения, длины правила |  |  |  |  |
| Последний слой выдерживают 2-3 суток, |  |  |  |  |  | или виброрейки. Растворную массу |  |  |  |  |
| после чего выполняется финишный слой. |  |  |  |  |  | выложить на подготовленное основание и |  |  |  |  |
| Для | получения |  | хорошей |  | адгезии | разровнять правилом или виброрейкой, |  |  |  |  |
| последующих |  | слоев |  | рекомендуется |  | оставляя ровную поверхность без борозд |  |  |  |  |
| делать | поверхность |  |  | каждого | слоя | и пустот. Направляющие вынимаются из |  |  |  |  |
| шероховатой, путем нанесения насечек. |  |  |  |  |  | раствора | до | его | окончательного |  |
| Второй и последующие слои можно |  |  |  |  |  | затвердевания, |  | пустоты |  | заделываются |
| наносить после |  |  | полного затвердения |  |  | свежим раствором |  |  |  |  |

предыдущего	слоя	(примерно	через	10

часов	при	нормальной	влажности	и

температуре).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

|  |  |  |  | штукатурка | стяжка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование параметра |  | «ГИДРОЦЕМ | «ГИДРОЦЕМ |
|  |  |  |  | БАРИТ» | БАРИТ» |
| 1 | Температура применения, ˚С |  |  | +5 - +35 | +5 - +35 |
| 2 | Расход материала, кг/м2/10 мм толщины |  |  | 20–22 | 22–24 |
| 3 | Расход воды для затворения, л/кг |  |  | 0,18 – 0,20 | 0,17 – 0,19 |
| 4 | Максимальный размер зерна заполнителя, мм |  |  | 0,63 | 2,5 |
| 5 | Водоудерживающая способность, %, не менее |  |  | 95 | 95 |
| 6 | Марка по подвижности растворной смеси |  |  | Пк3 | Пк4 |
| 7 | Плотность растворной смеси, кг/м3 |  |  | 2300±50 | 2350±50 |
| 8 | Минимальная толщина слоя, мм |  |  | 3 | 10 |
| 9 | Максимальная толщина слоя, наносимого за |  |  | 15 | 60 |
|  | один раз, мм |  |  |  |  |
| 10 | Марка по морозостойкости, не менее |  |  | F50 | F50 |
| 11 | Время использования готовой |  | растворной | 60 | 60 |
|  | смеси, минут, не менее |  |  |  |  |
| 12 | Предел прочности при сжатии в возрасте, МПа, |  |  |  |  |
|  | не менее |  |  |  |  |
|  | - 24 часа |  |  | 2,0 | 5,0 |
|  | - 28 суток |  |  | 8,0 | 20,0 |
| 13 | Предел прочности при изгибе, в возрасте 28 |  |  | 4,0 | 4,0 |
|  | суток, МПа, не менее |  |  |  |  |
| 14 | Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 |  |  | 0,3 | 0,5 |
|  | суток, МПа, не менее |  |  |  |  |
| 15 | Усадка через 28 суток, %, не более |  |  | - | 0,1 |
| 16 | Возможность хождения через, часов |  |  | - | 24 |
| 17 | Удельная | эффективная | активность | 370 Бк/кг | 370 Бк/кг |
|  | естественных радионуклидов Аэфф, не более |  |  |  |  |

*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Мешки с сухой смесью необходимо хранить в крытых помещениях, обеспечивая герметичность упаковки и предохранения смеси от увлажнения.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям Технических условий при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения сухих смесей – 6 месяцев от даты изготовления, указанной на мешке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- "Геоцем", 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское ш., д.14/28, лит.Ц,

(812) 904-28-01, www.hydrocem.ru, www.geocem.spb.ru