
[image: image1.png]



Теплоизоляционные материалы ИзолГарант
Универсальный строительный материал на основе вспененного полиэтилена. Высокоэффективный и экологически чистый, изготовлен по новой озоносберегающей технологии. Имеет мелкоячеистую структуру с закрытыми порами, что предает ему уникальные теплофизические, акустические и физико-механические свойства. Широкая область применения – в строительстве, упаковка мебели и оборудования, в спортивной и детско-развлекательной индустрии (маты, защитный элемент металлических конструкций) и т.д.


У материалов ИзолГарант высокое сопротивление теплопередачи, что делает его универсальным теплоизолятором. Отличный показатель индекса изоляции ударного шума, что делает наши материалы лучшей шумоизоляцией. Долговечность, низкая цена и простота монтажных работ, использование, отсутствие отрицательных эффектов стекловолокна и высокая пожаробезопасность делает ИзолГарант прекрасным теплоизолирующем материалом для внутренней отделки жилых и производственных помещений.
	Теплоизоляция ИзолГарант

	Теплопроводность по ГОСТ 7076-99
	< 0,035 Вт/(м²°С)

	Термическое сопротивление (на ,1 мм. толщины)
	>0,031 м²°С /Вт

	Температура применения
	от -60°С до +95°С

	Группа горючести
	Г1 по ГОСТ 30244-94

	Дымообразующая способность
	Д3 по ГОСТ 12.1.044-89

	Группа воспламеняемости
	В2 по ГОСТ 30402-96

	Группа токсичности
	Т2 по ГОСТ 12.1.044-89

	Класс пожарной опасности
	КМ3 по ГОСТ 30403-96

	Водопоглощение за 24 часа по объему
	2%

	Паропроницаемость
	0 мг/(м*ч*Па)

	Удельная теплоемкость
	1,95 кДж/кг°С

	Индекс изоляции ударного шума
	22-24 дБ

	Коэффициент оптического отражения поверхности
	не менее 97%

	Отражающий эффект излучающей энергии
	не менее 90%

	Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа)
	1,08-2,54 кПа

	Плотность
	20-60 Кг/м³


Сравнительная характеристика по теплопроводности
	Материал
	Плотность, кг/м
	Теплопроводность, Вт/(м²°С)
	Толщина материала с равной теплопередачей, см

	ИзолГарант
	20-60
	0,035
	1

	Пенополиуретан
	60
	0,041
	1,04

	Пенолполистирол
	100
	0,041
	1,04

	Кирпичная кладка
	1400
	0,58
	14,5

	Сосна и ель (поперек волокон)
	500
	0,14
	3,5

	Сосна и ель
	500
	0,29
	7,25


	www.izolgarant.ru



