**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА**

**KURSON GL-T**



Демпферная лента для строительного профиля. Состоит из закрытоячеистого вспененного полиэтилена и самоклеящего бутилового слоя. Самоклеящий слой защищен антиадгезионным материалом. Выпускается в рулонах шириной 50 мм (по 10 метров в рулоне),шириной 30 мм (по 10 метров в рулоне), шириной 100 мм (по 5 метров в рулоне). Толщина 3,5 мм.

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- отличная адгезия ко всем видам материалов (кирпич, металл, дерево, бетон, стекло и др.);

-

-

-поглощение вибраций и снижение шума;

- антикоррозийные свойства бутилкаучукового слоя;

-экологичность;

- долговечность (20 лет).

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Применяется при монтаже каркаса перегородок и обшивки стен ГКЛ, ГВЛ. Обеспечивает плотное сопряжение строительного профиля к несущим конструкциям.

Лента наклеивается на направляющий профиль потолка и пола, на стоечный профиль облицовок стен.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Перед наклеиванием поверхность профиля должна быть очищена от влаги, пыли. Отмерить необходимый отрезок ленты, снять антиадгезионное покрытие, приклеить ленту к поверхности и тщательно прикатать.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | **Норма** |
| 1. | Прочность сцепления, Мпа, не менее | 0,1 |
| 2. | Адгезионная прочность, (кгс/см), не менее | 0,3 |
| 3. | Влагопоглощение,% | 0-0,03 |
| 4. | Температурный интервал, 0С | от -60 до +140 |
| 5. | Долговечность | 20 лет |
| 6. | Пенетрация,0,1 мм | 3-90 |

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

**ООО «ТД Герметик»**

**606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 8, кв. 2**

**8(8313) 39-72-29, 8 910 898 60 86**

[**www.tdgermetik.ru**](http://www.tdgermetik.ru)[**tdgermetik@yandex.ru**](mailto:tdgermetik@yandex.ru)