™ HardMax ГРУНТ-ЭМАЛЬ ГРАНТ 2К 2-х компонентная ПОЛИУРЕТАНОВАЯ (для профессионального применения) 3 в 1 - грунтовка, антикоррозионная защита, защитно-декоративная эмаль

| описание | Грунт-эмаль представляет собой суспензию атмосферо- и химически стойких пигментов, инертных наполнителей в растворе гидроксилсодержащей акриловой смолы с добавлением отвердителя. ЛКМ поставляется комплектно: полуфабрикат грунт-эмали (Компонент А), отвердитель (Компонент Б), разбавитель (при необходимости). |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Для окраски металлических и деревянных конструкций ответственного назначения, изделий из стеклопластика и чугуна, требующих сочетания высоких декоративных и эксплуатационных свойств, а также продолжительного срока службы покрытия в атмосферных условиях различных климатических зон и внутри помещений. |  |
| объекты применения | Металлические конструкции (мосты, эстакады, путепроводы, ангары, вышки сотовой связи, линии электропередач, станки, технологическое оборудование); наружной и внутренней поверхности кабин, узлов и деталей оперения сельскохозяйственной, дорожной, коммунальной и строительной техники; ходовой части автомобильного транспорта (металлические поверхности топливных баков, детали и сборочные единицы платформ, детали шасси, радиаторы, рессоры, амортизаторы, карданные валы и мосты). |  |
| свойства | Быстро высыхает. Не требует предварительного грунтования. Покрытие имеет стабильный блеск, не склонно к пожелтению под воздействием атмосферных факторов; обладает исключительной износостойкостью и сопротивляемостью механическим нагрузкам; хорошую устойчивость к воздействию пресной и морской воды, моющих растворов, бензину, дизельному топливу, техническим маслам. Срок службы 2-х слойного покрытия грунт-эмали, нанесенного на подготовленную поверхность, в условиях открытой атмосферы промышленной зоны умеренного климата (У1), холодного климата (ХЛ1) и умеренно-холодного климата (УХЛ1) - 14 лет; в условиях общеклиматического исполнения (О1) и тропического климата (Т1) - не менее 4 лет. Пленка грунт-эмали устойчива при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 60 ºС. |  |
| технические характеристики | Цвет | По каталогу RAL |
|  | Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката, %, не менее | 45 |
|  | Условная вязкость полуфабриката по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5) ºС, с, не менее | 50 |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 35 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед, не менее | 0,40 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |
|  | Блеск покрытия, по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45 º), %: - полуглянцевая - полуматовая | 37-49 20-36 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (202) С, ч, не более (602) С, мин, не более (802) С, мин, не более | 8 40 30 |
|  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, дизельного топлива, 3%-ного раствора NaCl, бензина, нефти, индустриального масла, ч, не менее | 72 |
|  | Плотность полуфабриката грунт-эмали при температуре (23,00,5) С, г/см3 | 1,1-1,4 |
|  | Жизнеспособность после смешивания компонентов грунт-эмали, ч, не менее | 8 |
| подготовка поверхности | Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений по ГОСТ 9.402. Поверхности деревянных деталей, подготовленных к окрашиванию, должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки и загрязнений, соответствовать требованиям ГОСТ 2140 и ГОСТ 15155. Влажность древесины не должна превышать 15 %. |  |
| ПОДГОТОВКА грунт-эмали | Перед применением полуфабрикат грунт-эмали (Компонент А) тщательно перемешивают. Отвердитель (Компонент Б) вводят малыми дозировками при постоянном перемешивании. Соотношение полуфабрикат грунт-эмали:отвердитель составляет по массе: 100 : 15 Необходимо строго соблюдать пропорцию компонентов и тщательно их перемешивать, т.к. нарушенное соотношение компонентов приводит к неравномерному отверждению и ухудшению качества покрытия. Готовую грунт-эмаль оставляют на 30 минут, затем перемешивают и фильтруют. При необходимости грунт-эмаль разбавляют разбавителем «Экспресс PRO», сольвентом или ксилолом ТМ «Краски КВИЛ». Степень разбавления зависит от метода нанесения: - при пневматическом нанесении – не более 15 % от массы грунт-эмали; - при нанесении безвоздушным распылением, валиком или кистью – не более 5 %. |  |
| условия нанесения | Температура грунт-эмали – от +15 до +25ºС Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. |  |
| способ нанесения | Пневматическое, безвоздушное распыление. Для высокоточного дозирования компонентов и качественного смешения их перед окраской рекомендуется применять специальные установки для нанесения 2-х компонентных составов, позволяющие наносить ЛКМ с ограниченной жизнеспособностью. Для окрашивания небольших участков поверхности допускается нанесение грунт-эмали кистью, валиком. |  |
| ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ОКРАСОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Пневматическое распыление: Давление: 1,8-3,0 бар; Диаметр сопла – 1,3-1,6 мм Рабочая вязкость - 20-30 с; Безвоздушное распыление: Давление: 170-200 бар; Диаметр сопла – 0,009-0,015´´ Рекомендованная степень разбавления – не более 5 %. |
| время высыхания | Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2) ºС: на отлип - 1 ч; полное высыхание - 8 ч. Комплексное покрытие (2 слоя грунт-эмали) набирает твердость, при которой возможна транспортировка изделий, через 3 часа после горячей сушки и через 16 часов после естественной; окончательную твердость - через 5 суток. При температуре (80±2) ºС время сушки одного слоя грунт-эмали - 30 мин; при (60±2) ºС – 40 мин. Наносить второй слой допускается через 20-30 мин. Время сушки зависит от температуры, влажности и циркуляции окружающего воздуха, толщины пленки и количества слоев покрытия. При увеличении или снижении температуры время сушки пропорционально уменьшается или увеличивается. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ количество слоев | 2-3 слоя в зависимости от требуемого срока службы покрытия. При нанесении распылением в 2-3 слоя рекомендуется использовать метод «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой 5-10 мин. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ толщина покрытия | Толщина сухой пленки однослойного покрытия должна составлять18-30 мкм. Толщина комплексного 2-х слойного покрытия грунт-эмали – от 36 до 60 мкм. |  |
| теоретический расход | 100-120 г/м2 в зависимости от цвета |  |
| ПРАКТИческий расход | Практический расход зависит от условий, метода нанесения, физико-химических показателей ЛКМ, конструкции, размера и шероховатости окрашиваемого изделия, уровня организации производства и устанавливается расчетным или опытным путем. |  |
| очистка инструментов | Инструменты необходимо очистить разбавителем «Экспресс PRO», поставляемым в комплекте, сольвентом, ксилолом или бутилацетатом сразу после использования порции грунт-эмали до ее желатинизации. После этого готовиться следующая порция грунт-эмали. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Грунт-эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы проводить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. При смешивании грунт-эмали с изоцианатным отвердителем и при нанесении готового состава необходимо избегать контакта кожи с полиизоцианатом и особенно вдыхания аэрозолей, содержащих изоцианаты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить компоненты грунт-эмали следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре: полуфабрикат грунт-эмали и отвердитель - от 5 С до 35 С, разбавитель – от минус 40 С до + 40 С. Допускается транспортировать полуфабрикат грунт-эмали и отвердитель при температуре до минус 30 С не более одного месяца. При хранении компонентов грунт-эмали при отрицательной температуре необходимо материалы термостатировать (выдержать в помещении до достижения температуры, равной температуре воздуха в помещении). Отвердитель реагирует с влагой воздуха, поэтому вскрытую емкость с отвердителем рекомендуется хранить плотно закрытой и использовать в течение 14 суток после вскрытия. |  |
| Гарантийный срок | Полуфабрикат грунт-эмали - 24 месяца с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | ТУ 2312-051-54651722-2007 |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |

ООО Завод «Краски КВИЛ» 308023, г. Белгород, Студенческая, 50.  тел./факс: (4722) 31-59-24, 40-01-67      www.kvil.ru.