«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Уголок скользящий 30х30х220х2,0 мм «LUCKY Guy», оцинкованный, арт……………….

Для обязательной установки в конструкциях обрешеток при финишной отделке внутренних и наружных стен зданий и сооружений, подверженных естественной усадке. А также временным (суточным, сезонным) температурным нагревом и расширением вертикальных поверхностей. Например, обшивка изнутри вагонкой бань, саун; фасадов домов при зашивке их вагонкой, сайдингом.

Процесс усадки при относительной влажности древесины не более 40% занимает от 7 до 8 лет. Нормативное значение влажности дерева составляет 25%. Усадка при высыхании дерева 5-8% плюс снятие древесины до 2%. Следовательно, усадка фронтона деревянного здания может достигать 6-10%.

При устройстве перегородок из гипсокартона (санузлы, душевые) в деревянных домах. Для обеспечения скольжения между подвижной и неподвижной конструкцией зданий.

Ширина уголка 30х30 мм, толщина стали 2,0 мм. Материал - сталь горячеоцинкованная по ГОСТ 14918-80. Толщина антикоррозийного слоя цинка 140 г/м². На одной полке десять отверстий Ø 5,1 мм.

На второй полке паз Ø 5,1 мм длиной 200 мм. Крепеж в комплект не входит. Крепление выбирать в зависимости от материала стен или согласно проекту.

Родина бренда: Россия

Сделано в России

Бренд: «LUCKY Guy»

Длина – 220 мм

Ширина – 30 мм

Толщина – 2,0 мм

Вес 1-ой штуки – 0,16 кг (Нетто)

Упаковка – 50 шт.

Вес одной упаковки – 8,27 кг (Брутто)