«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Металлическая гибкая связь LUCKY Guy d=3х270 мм, для установки в газобетон, оцинкованная**

Самое бюджетное техническое решение при облицовке стен из газобетона облицовочным керамическим, силикатным крашеным кирпичом. Где облицовка ведётся в ½ кирпича. При кладке стен из газобетона равномерно забейте эти связи в газобетон, до нанесения клея. Вынос за пределы блока газобетона должен обеспечивать воздушный зазор 50 мм и защемление в шве облицовочного кирпича до 100 мм. Норматив установки не менее 5 шт. на 1 м² фасадной стены для малоэтажного строительства, согласно п. 8.1.7 РМД 51-25-2015 Санкт-Петербург. При многоэтажном строительстве норматив установки определяется проектом.

Материал – горячеоцинкованная проволока d=3 мм по ГОСТ
3282-74, жёсткая, термически необработанная.

Антикоррозийное покрытие – горячий цинк толщиной 70 г/м². Общая длина 270 мм, монтажные подгибы с двух сторон по 50 мм под углом 90º. Вес одной штуки 20 грамм (Нетто).

Физические свойства проволоки:

* $G\_{В}$ (временное сопротивление разрыву) – 540-1080 Н/мм²

Сделано в России

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

В одной коробке 100 шт.

Вес одной коробки 2,3 кг (Брутто)

Упаковка: картонная коробка

Габариты коробки:

Длина: 290 мм

Ширина: 210 мм

Высота: 50 мм