Герметик KURSON M-ROOF (310 ml)

КАУЧУКОВЫЙ

ДЛЯ КРОВЛИ

Герметик предназначен для эластичной герметизации кровли и кровельных элементов, мест примыканий и сложных кровельных узлов, водосточной системы, для склейки кровельных материалов, для ремонтных кровельных работ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отличная адгезия ко всем видам материалов (кирпич, металл, дерево, бетон, стекло и др.);

- пластичность;

- морозостойкость;

- устойчивость к ультрафиолету;

- долговечность (20 лет);

- не требует нагрева;

- удобство и безопасность нанесения.

- возможность окрашивания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

МЯГКАЯ КРОВЛЯ

ЖЕСТКАЯ КРОВЛЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ

СЛОЖНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

ХОЛОДНАЯ СКЛЕЙКА РУБЕРОИДА

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Наносить герметик при температуре от -150 С до +400 С. Рабочую поверхность очистить от пыли, грязи, ржавчины, наледи. Срезать наконечник тубы, накрутить насадку. Насадку обрезать под углом 45 градусов в месте, соответствующем ширине шва. С помощью пистолета равномерно нанести герметик на поверхность. Шов разгладить шпателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателя |  | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адгезионная прочность, (кгс/см), не менее | 0,6 |
| 2. | Прочность сцепления, Мпа, не менее | 0,1 |
| 3. | Влагопоглощение,% | 0-0,03 |
| 4. | Расход при слое герметика 1 мм, г/м2 | 1,5-2 |
| 5. | Полное улетучивание растворителя из состава герметика при t=+200С, час | 24 |
| 6. | Долговечность | 20 лет |
| 7. | Плотность, кг/м3 | 1200-1300 |
| 8. | Температурный интервал, 0С | от -60 до +140 |

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

ООО «ТД Герметик»

606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 8, кв. 2

8(8313) 39-72-29, 8 910 898 60 86

www.tdgermetik.ru                             tdgermetik@yandex.ru