Инструкция

Применение цветных пигментов  позволяет придать изделию практически любой оттенок и красивый внешний вид. Нужно понимать, что на итоговый внешний вид изделия существенное влияние оказывает изначальный цвет вяжущего состава, песка, цемента. Так, серый цемент снижает насыщенность оттенков, а белый цемент при окрашивании будет иметь яркие и сочные цвета. Для точного определения цвета готового изделия при окрашивании железооксидными пигментами рекомендуем сделать пробный замес и заливку. При высыхании раствора цвет становится более ярким.
 Пигменты вводят в сухом виде в  начале смешения цемента и песка  и тщательно перемешивают. Некоторые специалисты рекомендуют сначала затворить пигмент в небольшом количестве воды что бы он лучше расходился по раствору.

Количество пигмента от веса сухой смеси — 2-5%
 Малые дозировки используются для получения пастельных тонов бетонов на белом цементе и для малой и средней насыщенности тона на сером цементе. Высокие дозировки — для яркого и насыщенного цвета.
Рекомендации ориентировочны, т.к. характеристики других компонентов, используемых в производстве, неизвестны, кроме того, восприятие цвета индивидуально. К примеру наши специалисты при  изготовлении образцов плитки используют около 100 грамм пигмента на одно ведро готового раствора.
 Область применения:

- Производство цветного бетона

- Производство окрашенного кирпича

- Производство тротуарной плитки

- Производство искусственного камня, создание архитектурных форм

- Производство стенных штукатурок на цементной основе

- Производство полимер-песчаной черепицы

- Производство пластмасс

- Изготовление цветного битума

- Пигментация каучуковых замазок

- Производство  покрытий на основе резиновой крошки (резиновой плитки)

- Производство цветного силикатного кирпича

- Производство лакокрасочных материалов ( для красок, эмалей и грунтов,

- Производство мульчи (окрашенной древесины)

Отличительные характеристики:

- Насыщенный цвет

- Высокая дисперсность и укрывистость

- Отличная, светостойкость, атмосферостойкость, температуростойкость

- Высокая безопасность готового изделия

- Не токсичен

- Не красится в готовом изделии

- Не содержит тяжелых металлов, влияющих на схватывание цемента

Загрузку компонентов проводить в следующей последовательности:

1. Песок, краситель - тщательно перемешать до однородного цвета;

2. Цемент - тщательно перемешать до однородного цвета;

3. Вода - тщательно перемешать до однородного цвета.
Пигмент железооксидный

Красный краситель для бетона и гипса

Область применения:                      Расход от веса сухой смеси — 2-5%

- Производство цветного бетона

- Производство окрашенного кирпича

- Производство тротуарной плитки

- Производство искусственного камня,

- Производство стенных штукатурок на цементной основе.

- Производство пластмасс

- Производство  покрытий на основе резиновой крошки (резиновой плитки)и др.

- Производство лакокрасочных материалов ( для красок, эмалей и грунтов).

- Насыщенный цвет