| Лак серии ВД-АК серия | AMO® |
| --- | --- |
| артикул продукта | AMO craft Износостойкий лак  Придает износостойкость и влагостойкость  Регулирует степень блеска и глубину восприятия цвета  Не имеет резкого запаха, можно использовать в закрытых помещениях  Для наружных и внутренних работ |
| Описание: | Лак износостойкий с воском для внутренних и наружных поверхностей. Универсальное применение, различная степень блеска. |
| Назначение: | Лак предназначен для обработки поверхностей из ранее подготовленной древесины и деревянных конструкций, в том числе защиты полов и террас. Может применяться по другим ранее окрашенным поверхностям, в том числе бетонным, металлическим, пластиковым, для финишной обработки декоративных штукатурок. Не применяется для обработки зараженной древесины. Обработанная поверхность может шлифоваться. Может применяться для обновления напольных покрытий. Лак допускает колеровку, может использоваться в качестве лессирующего декоративного покрытия поверх окрашенных фактурных поверхностей. В бесцветном виде насыщает естественный цвет древесины. |
| Инструкции по подготовке: | Перед нанесением лака необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения. Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 3 % от объема. |
| Нанесение: | Состав наносится равномерно кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С0 и относительной влажности воздуха не более 80%. Средний расход: 100-130 г/м2 для невпитывающей поверхности, 150-240 г/м2 для пиленной поверхности (на один слой). Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5%: 1,5 часа, до нанесения следующего слоя- не менее 3 часов, до нанесения последующего слоя ЛКП – не менее 6 часов, но не более 3 суток. Рекомендуется нанесение в 1-2 (в зависимости от впитывающей способности поверхности) слоя до получения ровной поверхности. В случае нанесения на глянцевые, сложные поверхности избегать избыточной толщины нанесения. Избегать потеков, наслоений, излишней толщины слоев. |
| Техническая информация: | Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), воск, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор рН, целевые добавки. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с лаком использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления. При хранении допускается образование размешиваемого осадка. ТУ 2313– 003 – 20584871 – 2015 Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |
| Контакты: | ФАБРИКА ЦВЕТА- группа компаний по разработке и производству широкого спектра лакокрасочных материалов с 2012 г. Горячая линия: 8-800-201-3780 Официальный сайт: colorfactor.ru По вопросам коммерческих поставок обращаться: sale@colorfactor.ru Реквизиты производственных площадок: ООО "ФАБРИКА ЦВЕТА", Российская Федерация, 429904, Республика Чувашия, Цивильский район, Второвурманкасинское с/пос, Терр.Производственный комплекс. |