| Лак серии ВД-АК серия | AMO® |
| --- | --- |
| артикул продукта | AMO craft Износостойкий лак  Придает износостойкость и влагостойкость  Регулирует степень блеска и глубину восприятия цвета  Не имеет резкого запаха, можно использовать в закрытых помещениях  Для наружных и внутренних работ |
| Описание: | Лак износостойкий с воском для внутренних и наружных поверхностей. Универсальное применение, матовая степень блеска, отбеливающий эффект. |
| Назначение: | Лак предназначен для обработки поверхностей из ранее подготовленной древесины и деревянных конструкций, в том числе защиты полов и террас. Может применяться для финишной обработки декоративных штукатурок. Не применяется для обработки зараженной древесины. Обработанная поверхность может шлифоваться. Может применяться для обновления напольных покрытий. Лак допускает колеровку, может использоваться в качестве лессирующего декоративного покрытия поверх окрашенных фактурных поверхностей. В бесцветном виде насыщает естественный цвет древесины. |
| Инструкции по подготовке: | Перед нанесением лака необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения. Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 3 % от объема. |
| Нанесение: | Состав наносится равномерно кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С0 и относительной влажности воздуха не более 80%. Средний расход: 100-130 г/м2 для невпитывающей поверхности, 150-240 г/м2 для пиленной поверхности (на один слой). Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5%: 1,5 часа, до нанесения следующего слоя- не менее 3 часов, до нанесения последующего слоя ЛКП – не менее 6 часов, но не более 3 суток. Рекомендуется нанесение в 1-2 (в зависимости от впитывающей способности поверхности) слоя до получения ровной поверхности. В случае нанесения на глянцевые, сложные поверхности избегать избыточной толщины нанесения. Избегать потеков, наслоений, излишней толщины слоев. |
| Техническая информация: | Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), воск, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор рН, целевые добавки. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с лаком использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления. При хранении допускается образование размешиваемого осадка. ТУ 2313– 003 – 20584871 – 2015 Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |
| Контакты: | ФАБРИКА ЦВЕТА- группа компаний по разработке и производству широкого спектра лакокрасочных материалов с 2012 г. Горячая линия: 8-800-201-3780 Официальный сайт: colorfactor.ru По вопросам коммерческих поставок обращаться: sale@colorfactor.ru Реквизиты производственных площадок: ООО "ФАБРИКА ЦВЕТА", Российская Федерация, 429904, Республика Чувашия, Цивильский район, Второвурманкасинское с/пос, Терр.Производственный комплекс. |