| Краска серии ВД-АК серия | AMO® |
| --- | --- |
| артикул продукта | AMO craft Краска для мебели и прикладного творчества «меловый матовый» |
| Описание: | Краска с воском матовая для внутренних деревянных поверхностей, подвергающихся умеренным нагрузкам. |
| Назначение: | Краска предназначена для окраски предварительно подготовленных поверхностей из древесины: мебели, предметов интерьера и прочих деревянных объектов, эксплуатируемых внутри помещений, стен и потолков, облицовочных материалов, дверей, и т.п.. Подходит для поверхностей, не подверженных интенсивным нагрузкам. Может применяться как интерьерная краска умеренной износостойкости для окраски фанеры, плит OSB, а также различных строительных поверхностей. Не применяется для обработки зараженной древесины. Допускает колеровку. Подходит под дальнейшую отделку лаками и восками, а также другими водоразбавляемыми лакокрасочными материалами. |
| Инструкции по подготовке: | Перед нанесением краски необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 3 % от объема. |
| Нанесение: | Состав наносится равномерно кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С0 и относительной влажности воздуха не более 80%. Средний расход: 150-180 г/м2 для строганой поверхности, 180-280 г/м2 для пиленной поверхности (на один слой). Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5%: 1,5 часа, до нанесения следующего слоя- не менее 3 часов. Рекомендуется нанесение в 2 слоя с промежуточной сушкой 3 часа для нормальной древесины, либо, в зависимости от породы и состояния древесины, необходимое количество слоев до гладкости поверхности. Избегать потеков, наслоений, излишней толщины слоев. |
| Техническая информация: | Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), воск, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор рН, целевые добавки. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления. При хранении допускается образование размешиваемого осадка. ТУ 2313– 002 – 20584871 – 2015 Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |
| Контакты: | ФАБРИКА ЦВЕТА- группа компаний по разработке и производству широкого спектра лакокрасочных материалов с 2012 г. Горячая линия: 8-800-201-3780 Официальный сайт: colorfactor.ru По вопросам коммерческих поставок обращаться: sale@colorfactor.ru Реквизиты производственных площадок: ООО "ФАБРИКА ЦВЕТА", Российская Федерация, 429904, Республика Чувашия, Цивильский район, Второвурманкасинское с/пос, Терр.Производственный комплекс. |