ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

НАНЕСЕНИЕ НА ФАСАДЫ ЖИДКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МАГНИТЕРМ ФАСАД.

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Теплоизоляция фасадов зданий жидкой теплоизоляцией Магнитерм выполняется в соответствии с настоящей технологической картой.

2. До проведения работ по обработке фасадов жидкой теплоизоляцией должны быть выполнены:

а) пескоструйная очистка фасада и удаление скребками старой отслаивающейся краски;

б) ремонт штукатурки;

в) реставрация и установка изделий;

г) кровельные работы;

д) ремонт стен и оконных наружных переплетов.

II. ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Нанесение жидкой теплоизоляции Магнитерм ФАСАД производить по штукатурке, кирпичу, бетону, по сохранившимся прочным старым масляным и синтетическим (перхлорвиниловой, полистирольной) окраскам. Поверхность перед окраской очистить и промыть от загрязнения.

2. При наличии участков прежней отделки, выполненных с купоросной грунтовкой, перед нанесением жидкой теплоизоляции сделать пробное нанесение. При появлении (спустя 1-2 суток) пятен от старых купоросных грунтовок поверхность расчистить, огрунтовать любым акриловым грунтом и приступить к нанесению жидкой теплоизоляции.

3. При необходимости шпаклевания поверхности, шпаклевание производить деревянными или резиновыми шпателями. Шпаклевку наносить толщиной не более 1 мм. Углубления и неровности шпаклевать до полного сглаживания заподлицо со всей поверхностью. При необходимости наносить шпаклевку слоем более 1 мм, последняя наносится после полного просыхания предыдущего слоя.

4. В зависимости от вида и состояния обрабатываемой поверхности, жидкую теплоизоляцию

Магнитерм ФАСАД применяют в следующем порядке:

а) кирпичные поверхности и поверхности с восстановленной и не требующей шпаклевания ровной штукатуркой очистить от запыления кистью или обдуванием (через пистолет) воздухом и загрунтовать акриловым грунтом, после высыхания (смотреть инструкцию по нанесению акриловых грунтов) нанести необходимое кол-во слоев (согласно теплотехнического расчета) жидкую теплоизоляцию Магнитерм ФАСАД с межслойной сушкой 24 часа и толщиной одного слоя не более 1 мм;

б) места новой штукатурки и участки с удаленным старым окрасочным слоем покрыть акриловым грунтом. Зашпаклевать ПХВ или акриловой шпаклевкой. Затем нанести Магнитерм ФАСАД.

5. Гипсовые и цементные лепные детали огрунтовать акриловым грунтом и покрыть жидкой теплоизоляцией Магнитерм ФАСАД.

6. Инструменты, оборудование, одежду, а также оконные стекла, забрызганные во время работы жидкой теплоизоляцией, промывать водой до того, как она засохнет.

III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

Подготовка поверхности под теплоизоляцию

Качество нанесения жидкой теплоизоляции и срок ее службы на фасаде после выполнения ремонта фасадных покрытий в существенной степени зависит от тщательной подготовки поверхности перед нанесением. Жидкая теплоизоляция требует выполнения подготовки поверхности под теплоизоляцию:

1. Поверхность должна быть тщательно очищена от грязи, непрочной шелушащейся старой краски, и пыли с помощью щетки.

2. Разрушенная, отсыревшая, засмоленная или отставшая от стены (определяется по глухому звуку при простукивании) старая штукатурка должна быть удалена и взамен сделана новая. Причем накрывочный слой должен быть близким по фактуре и крупности песка накрывочному слою сохранившейся старой штукатурки, чтобы после обработки места с новой штукатуркой не выделялись пятнами на фасаде здания.

3. Должна быть произведена профилактика фасада от высолов. Для этого места стены, отсыревшие из-за имевшихся протечек, должны быть после удаления старой штукатурки просушены, высолы счищены и новая штукатурка сделана из гидрофобного раствора, препятствующего проникновению солей в окрасочный слой. Гидрофобный штукатурный раствор делается из состава 1:0,5:4 с добавлением на 1 м раствора кремнийорганической 50%-ной эмульсии ГКЖ -94 в количестве 1 кг или 12 кг 10%-ного раствора мылонафта.

4. Сообразуясь с климатическими условиями при ремонте штукатурки должны применяться морозостойкие составы раствора 1:0,5:5 по объему (портландцемент: известковое тесто: песок). Гипсовые и известково-гипсовые растворы прочны лишь в сухих условиях, а от случайных протечек и мороза они быстро разрушаются, поэтому применять их на фасадах не следует. Не рекомендуется применение "жирных" составов раствора с большой долей извести, так как эти растворы, хотя и удобны в работе, но в дальнейшем дают на штукатурке усадочные трещины. При оштукатуривании фасадов не рекомендуется применять известково-шлаковые и известково-пуццолановые растворы, шлакопортландцементы и пуццолановые портландцементы, так как опытом установлено, что такая штукатурка на фасадах быстро разрушается. Во избежание этого в сложных растворах для штукатурок рекомендуется применять обыкновенный портландцемент. Применение молотой негашеной магнезиальной и доломитовой извести в сложных растворах приводит к трещинам на штукатурке, во избежание чего следует такую известь предварительно замачивать водой за двое суток до употребления. Старые слои известковой, казеиновой, поливинилацетатной, перхлорвиниловой и полистирольной красок счищаются в основном пескоструйной обработкой и дочищаются скребками и щетками. Старые слои масляной краски, которые не всегда удается удалить пескоструйной очисткой, удаляют стальными скребками с применением (в случае надобности) предварительного обжига масляного набела паяльными или газовыми горелками.

Песок для пескоструйной очистки должен быть сухим, чистым, без глинистых частиц, просеянным через сито с отверстиями 1,2- 2 мм. Пескоструйная очистка производится при помощи пескоструйных аппаратов емкостью 170 л и 250 л. Работают эти аппараты при помощи сжатого воздуха, подаваемого компрессором ЗИФ-55. Рабочее давление при очистке подбирается применительно к состоянию окраски и штукатурки таким образом, чтобы излишним давлением не вызвать их повреждение в местах, которые подлежат сохранению, в то же время давление должно быть достаточным для удаления загрязнения и непрочных набелов. Для этого обычно достаточно иметь рабочее давление 2-3 атм. При очистке фасада расстояние между соплом и очищаемой поверхностью составляет 0,4-0,8 м.

Очистка сухим песком сопровождается большим пылеобразованием, во избежание чего разработан и успешно опробован гидропескоструйный способ очистки, при котором очистка производится смесью песка с водой. Для этого обычное сопло заменяется специальным приспособлением (рис. 6), у которого, помимо штуцера и шланга для песка, имеется отдельный штуцер и шланг, подключаемый к домовому водопроводу. Приспособление работает с двумя соплами, давление воды в сети должно быть не менее 0,5 атм. На 1 м очищаемой поверхности расходуется приблизительно 5 кг песка и 5 л воды.

При очистке фасадов пескоструйными аппаратами необходимо с особой осторожностью очищать лепные изделия. После очистки фасада от загрязнения и старых набелов производится ремонт штукатурки. При больших объемах заменяемой штукатурки может оказаться целесообразным применение растворонасоса для подачи раствора к форсунке. Целесообразно выбирать такие растворонасосы, которые не требуют очень жидких растворов, а позволяют работать на сравнительно густых растворах (5-6 см по конусу).

Для нанесения раствора пригодны форсунки бескомпрессорного типа, позволяющие исключить туманообразование и отскок раствора.

Для механизированной затирки раствора можно применять различные затирочные механизмы.

Одновременно с ремонтом штукатурки производят проверку состояния лепных деталей на фасаде: разрушенные и отсутствующие заменяют новыми, изготовляемыми в мастерской; остающиеся на фасаде очищают от загрязнения и старых набелов; ремонтируют поврежденные части, проверяют и исправляют крепление лепных деталей к фасаду. Крепление как старых, так и новых лепных деталей к стене только одним "примораживанием" на гипсе не допускается, а должно сопровождаться привязыванием оцинкованной проволокой, навеской на крючья, штыри и т. д. Новые (взамен разрушенных) лепные детали следует изготовлять в мастерских заблаговременно, так как на заготовку моделей, изготовление форм и сушку отлитых деталей требуется много времени.

При ремонте балконов и эркеров должны проверяться и в случае необходимости исправляться перекрытия балконов, поврежденная гидроизоляция, а также обеспечиваться надлежащий уклон пола балкона от стены фасада, например путем устройства цементно-песчаного выравнивающего слоя (стяжки) из гидрофобного раствора.

IV. Нанесение жидкой теплоизоляцией МАГНИТЕРМ ФАСАД

Жидкая теплоизоляция Магнитерм ФАСАД выпускается заводом в пластиковых ведрах объемом 20 и 10 литров и может наноситься кистями, шпателями и безвоздушным распылителем высокого давления типа Graco. Магнитерм ФАСАД готов к применению. Перед нанесением материал необходимо перемешать, по необходимости, добавив немного воды, непосредственно перед нанесением на предварительно подготовленную поверхность. Количество воды (от 0 до 10%) зависит от температуры основы нанесения и последующей эксплуатации. Обратитесь за консультацией в ближайшее представительство. При большом сроке хранения внутри тары допускается расслоение на фракции.

НЕЛЬЗЯ ЧРЕЗМЕРНО ПЕРЕМЕШИВАТЬ!!!

При использовании дрели - максимально допустимая скорость перемешивания – 150-200 об/мин.

Используя вертикальные перемещения лопасти так, чтобы погрузить загустевшую часть в жидкость, включить дрель и медленно начать вращать лопасть, смешивая сгустки с жидкостью. Перемешивать, пока продукт не станет похож на сливки. Ориентировочное время перемешивания — Миксер 3-5 минут, ручное перемешивание 5-7 минут. Если стоит задача устранения конденсата, «шубы» инея - материал наносится с минимальным добавлением воды, с максимальным межслойным промежутком.

Наносить изоляционное покрытие можно на поверхность с температурой от +5°С , работать во влажную погоду нельзя, т.к. материал разжижается водой, и он не высохнет. Температура окружающего воздуха должна быть не ниже +5 °С. Влажность воздуха при нанесении материала не более 85%.

Срок полного высыхания одного слоя покрытия толщиной 1 мм – не менее 24 часов.

Наносить следующий слой можно только после полного высыхания предыдущего слоя – через 24 часа при комнатной температуре. Слой порядка 1 мм получается при трёх-пяти «проходах» распылителя, кисти. Нанесение материала более толстым слоем недопустимо, так как это приводит к образованию на его поверхности влагонепроницаемой плёнки, которая в свою очередь препятствует полному испарению находящейся в нём влаги, что приведет к аннулированию теплофизических свойств и деформации покрытия.

Суммарная толщина покрытия и кол-во слоев определяется теплотехническим расчетом либо рекомендациями сертифицированных региональных представительств производства.

Расход жидкой теплоизоляции при толщине в 1 мм составляет примерно 1-1,2 литра на 1 м² в зависимости от типа обрабатываемой поверхности.

После высыхания, жидкая теплоизоляция не отмываются, поэтому одежда, инструменты, оконные стекла, забрызганные поливинилацетатной краской, необходимо промывать водой до того, как она засохнет. Жидкую теплоизоляцию Магнитерм ФАСАД применять и хранить только при положительной температуре.

Сроки хранения материала до употребления в дело: до года.

V. Инструкция по нанесению жидкой теплоизоляции МАГНИТЕРМ ФАСАД.

Инструмент, приспособления, инвентарь

- Шпатель стальной для расшивки и заделки трещин - 2;

- Скребок стальной с удлиненной ручкой для очистки поверхности фасада - 2;

- Терка шарнирная для зачистки подмазанных мест - 2;

- Ящик для раствора размером 400x400x150 мм - 1;

- Респиратор противопыльный - 2;

- Очки защитные - 2;

- Пояс предохранительный - 2.

Последовательность операций

До подготовки поверхности фасада под огрунтовку необходимо:

- обработать карнизные свесы, установить и закрепить ограждения на крыше, установить

пожарную лестницу;

- покрыть кровельной сталью все архитектурные детали согласно проекту;

- обработать температурные и осадочные швы и стыки панельных или блочных зданий, заделать на фасаде крупные выбоины и трещины цементным раствором;

- закрыть инвентарными щитами стекла оконных переплетов и балконных дверей для предохранения их от загрязнения и повреждения;

- сделать из досок защитные козырьки над входами в лестничные клетки;

- проверить прочность тросов люльки и исправность подъемных механизмов;

- провести инструктаж маляров о правилах производства работ на высоте.

Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.

Работы по подготовке поверхности фасада выполняют в следующем порядке:

- очищают поверхность фасада от грязи и прилипших брызг раствора;

- расшивают и заделывают мелкие трещины и выбоины;

- зачищают заделанные места.

Очистка поверхности (скребки, защитные очки, респираторы). Маляры поднимаются в люльке к верхней части фасада, одевают защитные очки, респираторы и стальными скребками очищают поверхность фасада от отвердевших брызг раствора, грязи и неровностей.

Работы они ведут сверху вниз на захватке, ширина которой зависит от длины люльки.
Расшивка и заделка мелких трещин и выбоин (шпатели, ящик с раствором; Маляры  углами шпателей расшивают трещины на глубину до 5 мм. При этом они с нажимом передвигают шпатели вдоль трещины под углом к стене в 45°. Им же расчищают и мелкие выбоины.

После расшивки трещин и расчистки выбоин маляры заделывают их цементным раствором. Зачистка заделанных мест (шарнирные терки, респираторы, защитные очки). Маляры движениями шарнирной терки вверх и вниз зачищают заделанные места до образования гладкой поверхности.

VI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования охраны труда

Технический персонал и сами рабочие всегда должны помнить, что в случае нарушения требований техники безопасности они подвергают опасности, как себя, так и товарищей, работающих совместно с ними.

Перед началом работ проверяется надежность установленных лесов и навешенных люлек. Каркасы лесов должны быть вполне устойчивы, прочно прикреплены к стене и, иметь надежную опору; концы настилов должны располагаться на опорах; недопустимо расположение стыков настила и досок между опорами. Настилы и стремянки для подъема на них необходимо оградить перилами и (внизу) бортовыми досками для предотвращения соскальзывания ног и падения материалов; на настилах, поручнях, стойках и ступеньках не должно быть торчащих гвоздей и скоб. Леса надо регулярно очищать от мусора. При работе сразу на нескольких ярусах лесов необходимо расставлять рабочих так, чтобы ими не производились одновременно работы по одной вертикали (одни под другими).

При работе с люлек нужно обеспечить прочность канатов, тросов и блоков, надежность их крепления. Во избежание повреждения и срыва карнизов люльку следует подвешивать на специальных устройствах (консольные балки, подкладные доски, отводные крюки и т. п.). Перед работой на люльке ее необходимо испытать двойной рабочей нагрузкой, а также проверить устойчивость и исправность лебедки и тормозного устройства. Подъем и спуск люльки с рабочими, находящимися в ней, допускается лишь в том случае, если в самой люльке имеется для этого специальный механизм. При работе с люлек, а также при работе на кровле и других местах, которые не имеют ограждений, необходимо обеспечить рабочих предохранительными поясами и веревками, привязанными к прочным частям здания. Место под люльками около фасада должно иметь ограждение.

При работе все электрифицированные устройства и инструменты надежно заземляются, чтобы избежать возможности поражения электротоком. Все места соединения электропроводов хорошо изолируются, провода подвешиваются на изоляторах, а не на временных планках и не на гвоздях; рубильники для включения тока и электропредохранители помещаются в специальные ящики.

При работе на фасадах, около которых расположены электрические линии, необходимо проявлять особую осторожность: категорически воспрещается прикасаться к проводам; если к фасаду прикреплены оттяжки контактных сетей трамвая или троллейбуса, нельзя приступать к работе до получения разрешения от трамвайно-троллейбусной службы и до выключения ею тока.

При работе с механизмами и аппаратами должны соблюдаться все правила пользования ими, указываемые в специальных инструкциях, а также следующие правила:

1. Перед пуском механизма проверить его работу на холостом ходу.

2. Не чистить, не смазывать, не вскрывать и не производить ремонта механизма на ходу.

3. Не работать на неисправных и непроверенных регулировочных и контрольных приборах

(редукционные клапаны, регуляторы давления, манометры, пускатели и пр.), а также без ограждения всех движущихся частей привода (передаточные ремни, шестерни и пр.).

При появлении у рабочего во время работы на фасаде тошноты, головокружения, головной боли и

других недомоганий, он должен немедленно обратиться в медпункт.

Перед едой и по окончании работы руки и лицо рабочего должны быть тщательно вымыты.

К выполнению работ по нанесению жидкой теплоизоляции допускаются лица не моложе 18 лет.

Работнику следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, распорядка дня, при проведении данных работ могут возникнуть опасности;

- поражения электрическим током;

- падения с высоты;

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с картами трудовых процессов, содержаться в чистоте.

Состояние лесов, люлек и вышек должно соответствовать требованиям: ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87.

В опасных местах и зонах размещаются плакаты и надписи по ТБ.

Требования безопасности перед началом работы

Рабочий обязан:

- получить инструктаж по технике безопасности от руководителя работ в случае изменения вида

работы и условий труда, уяснить поставленную задачу;

- надеть и привести в порядок спецодежду и индивидуальные средства защиты;

- осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы, освободить проходы;

- проверить исправность инструмента;

- при необходимости включить освещение;

- при пользовании механизированным инструментом - убедиться в исправности электрического оборудования, кабелей, заземления, соединений шлангов для подачи сжатого воздуха, опробовать его на холостых оборотах;

- проверить готовность жидкой теплоизоляции к употреблению.

Требования безопасности во время работы

Рабочий обязан:

- не загромождать проходы и рабочее место строительными материалами, тарой;

- пользоваться только готовыми колерами;

- подавать инструмент, имеющий острые и колющие поверхности, так чтобы рабочий принимающий инструмент, мог взять его за рукоятку.

При работе на высоте:

- складировать инструмент и тару после принятия мер, предотвращающих их самопроизвольное падение;

- применять испытанные предохранительные пояса;

- спускаться вниз только по стремянкам или капитальным лестницам;

Рабочему ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать без спецодежды и средств индивидуальной защиты;

- работать с неисправным оборудованием и инструментом;

- работать при неисправном и недостаточном освещении;

- не подходить и не находиться под поднятым грузом;

- подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными приспособлениями и материалами;

- разбирать леса и подмости способом обрушения;

- проводить работы на не огражденных рабочих местах при высоте более 1 м над землей;

Требования безопасности по окончании работы

Рабочий обязан:

- привести в порядок рабочее место;

- отключить от сети механизмы и электрифицированный инструмент;

- обмыть и сдать на склад съемное оборудование и инструмент;

- снять механизмы с подмостей и лесов.

Требования к поведению рабочего при возникновении опасной ситуации.

Аварийная обстановка может возникнуть вследствие:

- превышения нагрузки на леса;

- замыкания и возгорания токоподводящих кабелей;

- прекращения подачи электроэнергии.

Рабочий обязан:

- немедленно подать сигнал об опасности;

- принять мери по предупреждению аварии и покинуть опасную зону;

- сообщить руководителю работ;

- при необходимости оказать доврачебную помощь пострадавшим.

МП