Покрытый электрод для сварки высоколегированных коррозионностойких сталей

Классификация

EN ISO 3581-A:	E 19 9 L R 32

AWS A5.4:		E 308 L- 17

Описание и преимущества

- Электрод с рутиловым видом покрытия для сварки высоколегированных коррозионностойких хромоникелевых сталей аустенитного класса.

- Низкое содержание углерода в наплавленном металле.

- Отличная смачиваемость свариваемых кромок деталей, что обеспечивает плавный переход от металла шва к основному металлу и отсутствие подрезов. Рекомендуется для выполнения угловых швов тавровых и нахлесточных соединений.

- Высокая сопротивляемость коррозии в кислотных средах и межкристаллитной коррозии при температурах эксплуатации сварной конструкции до +3500С.

- Отличный внешний вид шва.

- Стабильное горение дуги и легкое отделение шлака. Легкое начальное и повторное зажигание дуги.

Пространственные положения 					   Тип и род тока

| сварка во всех пространственных положениях за исключением вертикального «на спуск» | Переменный ток / Постоянный ток обратной полярности |
| --- | --- |

Одобрения сертификационных агентств

НАКС, ГОСТ Р, BV, ABS

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | Ni | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 0,8 | 0,9 | 10,5 | 20,0 |

Типичные механические свойства наплавленного металла

| σт, МПа | σпр, МПа | δ, % | Работа удара по Шарпи, Дж |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +20oC |
| мин.355 | 520-660 | мин. 35 | мин. 47 |

Упаковка и размеры электродов

| Артикул | Диаметр х Длина, мм | Тип упаковки | Вес упаковки, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| GER308172020 GER308172520 GER308173245 GER308174045 | 2,0 x 300 2,5 x 300 3,2 x 350 4,0 x 350 | Пластиковый тубус Пластиковый тубус Пластиковый тубус Пластиковый тубус | 2 кг 2 кг 2 кг 2 кг |

Диапазон сварочного тока, А

| Диаметр, мм | Длина, мм | Диапазон сварочного тока, А |
| --- | --- | --- |
| 2,5 3,2 4,0 | 250 350 350 | 50 - 90 80 - 120 110-160 |

Применение

Электрод применяется для сварки нержавеющих хромоникелевых сталей типа 301, 302, 304, 304L, 308 и 308L по стандарту AISI с низким или высоким содержанием углерода, сталей, стабилизированных титаном и ниобием (типа 321, 347 и др.), сталей ферритного класса с 13% хрома. Электрод характеризуется отличной смачиваемостью свариваемых кромок с отсутствием подрезов, мелкой чешуйчатостью шва, что минимизирует воздействие щелевой коррозии и сокращает время зачистки после сварки. Это особенно полезно в пищевой промышленности и при производстве напитков, когда требуется гладкая зеркальная поверхность сварного шва. ELOX R 308L-17 используется: для изготовления паровой и напорной арматуры; резервуаров для хранения и оборудования, применяемые в молочной и других отраслях пищевой промышленности; при производстве различных конструкций в химической и нефтехимической промышленности; для сварки нержавеющих сталей со сталями с покрытием из нержавеющей стали; нержавеющих сталей, имеющих химический состав близкий к наплавленному металлу электрода, со стальными отливками.

Примеры свариваемых сталей

|  | EN 10088-1 / -2 | EN 10213-4 | W. Nr. | AISI | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь с низким содержанием углерода (C<0,03%) | X2 CrNi 19 11 X2 CrNi 18 10 | - - | 1.4306 1.4311 | 304L 308L 304LN | 03Х18Н11 |
| Сталь с повышенным содержанием углерода (С>0,03%) | X4 CrNi 18 10 X4 CrNi 18 12 | G-X5 CrNi 19 10 | 1.4301 1.4303 1.4308 | 301 302 304 308 | 08Х18Н10 12Х18Н9 |
| Стабилизированные стали (Nb / Ti) | X6 CrNiTi 18 10 X6 CrNiNb 18 10 - | G-X5 CrNiNb 19 10 | 1.4541 1.4550 1.4552 | 347 321 | 08Х18Н10Т 08Х18Н12Б 10Х18Н9ТЛ 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т |

Рекомендации по применению

Рекомендованный режим повторной прокалки перед применением: +120- +200°С в течение не менее 2-х часов.