**АНТИВАНДАЛЬНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ TOP GLOSS (АНТИВАНДАЛ)**

**Назначение и область применения:**

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ TOP GLOSS (АНТИВАНДАЛ) - предназначена для защиты и декорирования стен внутри помещений. Применяется, когда необходима дополнительная защита стен от значительных загрязнений (в школах, детских садах, больницах и т. п.). Чаще всего используется при покраске в общественных местах, тем самым облегчая уборку помещений.

**Основные свойства:**

* Отличается высокой адгезией, водоотталкивающими качествами
* Поверхность, окрашенную АНТИВАНДАЛЬНЫМ ФИНИШНЫМ ПОКРЫТИЕМ TOP GLOSS, можно мыть, применяя при этом мягкие моющие средства и растворы дезинфицирующих средств.
* Образует бесцветное полуглянцевое покрытие.

**Способ применения:**

1. Основание должно быть прочным, сухим и чистым, окрашенным соответствующей краской для стен внутри помещений.
2. АНТИВАНДАЛЬНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ TOP GLOSS (АНТИВАНДАЛ) наносится щеткой, валиком или краскораспылителем, в два слоя, без предварительного разбавления.
3. Покрытие наносить на основания, температура которых от +5°С до +35°С.
4. При высокой влажности возможно более длительное время высыхания. По окончанию работ краску плотно закрыть, прибор промыть водой.
5. **Расход:** 0,18-0,20 л/м², в зависимости от впитываемости и шероховатости основания.
6. **Время высыхания,** в т.ч. межслойная сушка:4-6 ч при t +20°C, отн. вл. 65%.

**Очистка инструмента:**

По окончанию работ инструмент промыть водой.

**Упаковка и фасовка:**

Пластиковое ведро 0,85 и 5л.

**Хранение и транспортировка:**

Хранить в сухих и хорошо проветриваемых помещениях, вне досягаемости прямых солнечных лучей, при температуре от +5° до +25° С. Предохранять от замерзания. Срок годности 2 года в заводской упаковке.

**Состав:**

Покрытие дисперсионное создано на основе полимерного связующего и специальных добавок.

**Произведено**: в Хорватии.