**АНТИВАНДАЛЬНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ TOP MAT (АНТИВАНДАЛ)**

**Назначение и область применения:**

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ TOP MAT (АНТИВАНДАЛ) - бесцветное моющееся покрытие для стен внутри помещений. Предназначено для защиты и декорирования поверхностей и применяется при необходимости дополнительной защиты от значительных загрязнений (в школах, детских садах, больницах и т. п.).

Покрытие обычно наносят на поверхности высотой до 1,5 м, в коридорах государственных учреждений, тем самым облегчая уборку помещений.

**Основные свойства:**

* Отличается высокой адгезией.
* Обладает водоотталкивающими свойствами.
* Образует матовое бесцветное покрытие.

**Способ применения:**

1. Основание должно быть прочным, сухим и чистым, окрашенным соответствующей краской для внутренних стен.
2. Покрытие, разбавленное водой до 5 %, наносится щеткой, валиком или краскораспылителем, в два слоя.
3. Температура оснований должна быть от +5°С до +35°С.
4. При высокой влажности возможно более длительное время высыхания.
5. **Расход:** 0,18-0,20 л/м², в зависимости от впитываемости и шероховатости основания.
6. **Время высыхания,** в т.ч. межслойная сушка:4-6 ч при t +20°C, отн. вл. 65%.

**Очистка инструмента:**

По окончанию работ инструмент промыть водой.

**Упаковка и фасовка:**

Пластиковое ведро 0,85 и 5л.

**Хранение и транспортировка:**

Хранить в сухих и хорошо проветриваемых помещениях, вне досягаемости прямых солнечных лучей, при температуре от +5° до +25° С. Предохранять от замерзания. Срок годности 2 года в заводской упаковке.

**Состав:**

Изготовлено на базе полимерного связующего и добавок.

**Произведено**: в Хорватии.