™ БОР ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ AQUA

| описание | Пропитка изготовлена на основе акриловой дисперсии с добавлением воды, пигментов и добавок специального назначения. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Используется для высококачественной окраски оконных блоков, дверей, наличников, лестниц, плинтусов, мебели, деревянных фасадов, заборов, садовых строений и т.п. |  |
| свойства | Обладает хорошей пропитывающей способностью, защищает древесину от биологических повреждений (синевы, плесени, гнили, грибка), имеет великолепные свойства отпугивания деревопоражающих насекомых. Специальный двойной УФ-фильтр увеличивает устойчивость покрытия к солнечному излучению, защищает цвет покрытия от выгорания. Образует на поверхности древесины шелковистое покрытие с оптимальной проницаемостью для водяных паров и одновременно герметичное к капельной влаге. Декорирует древесину под ценные породы дерева, сохраняя его природную текстуру. Пропитка удобна при нанесении – не стекает с кисти и вертикальных поверхностей. Все цвета можно смешивать между собой для получения новых оригинальных оттенков. |  |
| технические характеристики | Цвет | Бесцветный, береза, сосна, калужница, орегон, дуб, тик, красное дерево, махагон, орех, палисандр, эбеновое дерево. |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 22 |
|  | Вязкость по вискозиметру Брукфильда RVDV-II+PRO при температуре 23С (шпиндель № 6, скорость 20 об/мин), мРа·с - бесцветная - цветная | 2000-2300 1400-2000 |
|  | Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более | 2 |
|  | рН, % | 6,5-9,5 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее | 0,10 |
|  | Стойкость покрытия пропитки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 48 |
|  | Морозостойкость, циклы, не менее | 5 |
| подготовка поверхности | Поверхность высушить, тщательно отшлифовать, очистить от пыли и провести контрольное нанесение на небольшом участке. Древесину хвойных деревьев, содержащую большое количество смолы, очистить тканью, смоченной в уайт-спирите и выдержать до полного испарения растворителя. Поверхности, поврежденные грибком плесени и синевы, следует обработать специальными составами. Ветхую древесину отшлифовать до ее здорового слоя. |  |
| ПОДГОТОВКА пропитки | Пропитка готова к применению, при необходимости возможно разбавление водой, но не более 10% по массе. Перед применением пропитку необходимо перемешать. Смешение с пропитками других производителей не допускается. |  |
| условия нанесения | Пропитку можно наносить при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |
| время высыхания | Одного слоя покрытия при температуре (20±2)ºС - не более 2 ч. |  |

| количество слоев | Для изделий, эксплуатируемых внутри помещений пропитку наносят в 1-2 слоя. На поверхности, эксплуатируемые в атмосферных условиях, наносят 3 слоя. Увеличение количества слоев усиливает интенсивность окрашивания поверхности. |
| --- | --- |
| толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм. |
| расход | Строганная доска – 50-80 г/м2. Пиленая доска – 120-250 г/м2. |
| очистка инструментов | Вода. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Нетоксична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |
| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 30°С, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°С) до полного оттаивания пропитки. |
| гарантийный срок | 24 месяца с даты изготовления. |
| нормативный документ | ТУ 20.30.11-157-54651722-2020 |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации. Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-00-49.      www.kvil.ru.