НАЗНАЧЕНИЕ: Грунт-эмаль «ЗАЩИТИ МЕТАЛЛ» предназначена для противокоррозионной защиты любых металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Применяется для нанесения на плотно держащуюся ржавчину, с остатками старого покрытия с предварительной проверкой на совместимость. Допускается окрашивание деревянных поверхностей.

Грунт-эмаль «ЗАЩИТИ МЕТАЛЛ», образует декоративное и долговечное покрытие стойкое к воздействию городской атмосферы, растворов солей, слабых кислот, щелочей, климатических факторов. Покрытие устойчиво при эксплуатации в условиях атмосферного воздействия и слабоагрессивной среды с температурой  от -45°С до +80°С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Металлические поверхности необходимо очистить от загрязнений, масел, рыхлой и пластовой ржавчины, непрочно держащихся остатков старых лакокрасочных покрытий. Допускается нанесение грунт-эмали на плотно сцепленную ржавчину. При этом ее толщина не должна превышать 100 мкм для неответственных конструкций. При окраске ответственных, несущих и других конструкций с длительным сроком эксплуатации толщина плотно сцепленной ржавчины не должна превышать 50 мкм. После очистки и ошкуривания поверхность нужно обеспылить и обезжирить.

ПРОВЕДЕНИЕ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ: После вскрытия банки грунт-эмаль нужно тщательно перемешать. При длительном хранении грунт-эмали возможно образование комочков, что не является браковочным фактором. В результате правильного перемешивания состав становится однородным. Грунт-эмаль «ЗАЩИТИ МЕТАЛЛ» возможно наносить на окрашиваемую поверхность кистью, валиком, а также воздушным или безвоздушным распылением, в зависимости от технического задания, условий и возможностей производства окрасочных работ. Грунт-эмаль поставляется с вязкостью, удобной для производства работ кистью. В зависимости от режимов и методов нанесения допускается разбавление материала растворителем Р-5 или Ксилолом до 10 % от массы. Расход грунт-эмали составляет от 120 до 150 мл. на 1 м2, в зависимости от метода нанесения и структуры основания. При нанесении температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и самого материала «ЗАЩИТИ МЕТАЛЛ» должна быть не ниже +5°С. Время до нанесения второго слоя при 20°С составляет 6 часов. Растворители для очистки инструмента: Ксилол, Р-4, Р-5.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При проведении окрасочных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи, Для защиты рук применять резиновые перчатки. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. При попадании состава на кожу его необходимо удалить с помощью тампона с растворителем, затем тщательно промыть водой с мылом. Не допускать попадание состава в глаза, а в случае попадания необходимо промыть большим количеством воды. Возможные отходы (пропитанная составом ветошь, пустые емкости  и пр.) необходимо вывозить в места, определенные территориальными отделениями Роспотребнадзора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Транспортировать и хранить при температуре не ниже -30°С и не выше +40°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов и воздействия электроприборов с искровыделением и т.п. Хранить вдали от детей. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления. По истечении гарантийного срока хранения грунт-эмаль «ЗАЩИТИ МЕТАЛЛ» может быть использована при условии сохранения ее технических показателей.

Изготовитель: ООО “Фабрика универсальных покрытий”

108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе, пос. Московский,

домовладение 4, стр. 2, офис 415 В,

телефон +7 495 766 8050, e-mail: contact@sdelaypol.ru