Покрытый электрод для сварки высоколегированных коррозионностойких сталей

Классификация

EN ISO 3581-A:	E 23 12 L R 32

AWS A5.4:		E309L-17

Описание и преимущества

- Электрод ELOX R 309 L-17 с рутиловым видом покрытия и низким содержанием углерода в наплавленном металле.

- Предназначен для сварки хромоникелевых аустенитных сталей соответствующего класса, сварки разнородных сталей, выполнения переходных слоев при ремонте деталей из малоуглеродистых и низколегированных сталей перед их восстановлением или наплавкой любыми электродами для сварки нержавеющих сталей, сварки коррозионностойких нержавеющих сталей с малоуглеродистыми и низколегированными сталями, плакирования.

- Высокая стойкость металла шва образованию трещин при сварке трудносвариваемых сталей.

- Метал шва содержит высокий процент ферритной фазы.

- Обеспечивает низкое содержание углерода в металле шва.

- Легкое начальной и повторное зажигание дуги.

Пространственные положения 					   Тип и род тока

| сварка во всех пространственных положениях за исключением вертикального «на спуск» | Переменный ток / Постоянный ток обратной полярности |
| --- | --- |

Одобрения сертификационных агентств

НАКС, ГОСТ Р,

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | Ni | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 0,8 | 0,8 | 12,6 | 23,0 |

Типичные механические свойства наплавленного металла

| σт, МПа | σпр, МПа | δ, % | Работа удара по Шарпи, Дж |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +20oC |
| мин.440 | 540-720 | мин. 30 | мин. 47 |

Упаковка и размеры электродов

| Артикул | Диаметр х Длина, мм | Вес 100 шт. электродов, г | Тип упаковки | Вес упаковки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3010101083 3010101088 3010101093 | 2,50 x 250 3,20 x 350 4,00 x 350 | 1550 3640 5320 |  |  |

Диапазон сварочного тока, А

| Диаметр, мм | Длина, мм | Диапазон сварочного тока, А |
| --- | --- | --- |
| 2,5 3,2 4,0 | 250 350 350 | 60-90 80-120 100-160 |

Применение

Электрод используется для сварки разнородных сталей: высокопрочных, нелегированных углеродистых и термообработанных сталей; хромистых сталей ферритного класса и хромоникелевых аустенитных сталей, марганцовистых сталей аустенитного класса. Он рекомендуется для сварки нелегированных закаленных сталей, инструментальных сталей, упрочняемых марганцовистых сталей, хромистых ферритных сталей, хромоникелевых аустенитных сталей, трудносвариваемых сталей.

ELOX R 309 L-17 применяется для сварки труб, пластин и резервуаров, которые используются в химической, нефтехимическая, пищевая и бумажная промышленность; кованые и литые детали и промышленные печи, подвергающиеся воздействию высоких температур.

Примеры свариваемых сталей

|  | EN 10088-1 / -2 | W. Nr. | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Коррозионностойкие стали | X2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | 03Х18Н11 |
| Плакирование нержавеющих сталей | X2 CrNi 19 11 X4 CrNi 18 10 | 1.4306 1.4301 |  |

Рекомендации по применению

Рекомендованный режим повторной прокалки перед применением: +120- +200°С в течение не менее 2-х часов.