### Наименование медицинского изделия

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «SAF&TY» виниловые гладкие неопудренные с внутренним полиуретановым покрытием, цвет: прозрачный, белый, черный, бледно-желтый, голубой, размер: XS, S, M, L, XL.

### Производитель (изготовитель) медицинского изделия

**Производитель (изготовитель) медицинского изделия:** Блу Сэил Медикал Ко., Лтд. (Blue Sail Medical Co., Ltd.) 21 Цингтиан Роад, Килу Кемикал Индастриал Парк, Зибо Сити, провинция Шаньдун, Китай (No.21 Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, Zibo City, Shandong Province, China).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **Уровень**  **контроля** | **Допустимый уровень качества (AQL)** |
| Физические размеры (ширина, длина, толщина) | S-2 | 4,0 |
| Герметичность | G-1 | 2,5 |
| Усилие и удлинение в момент разрыва | S-2 | 4,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание** | **Спецификация** |
| До/после ускоренного старения:  - удлинение при разрыве, %, не менее  - усилие при разрыве, Н, не менее | 350  7,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Размер** | | | | |
| **XS** | **S** | **M** | **L** | **XL** |
| Ширина W (рисунок 1), мм | ≤ 80 | 80±10 | 95±10 | 110±10 | ≥110 |
| Длина l (рисунок 1), мм,  не менее | 220 | | 230 | | |
| Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм, не менее | 0,08 | | | | |
| Толщина венчика, мм, не более | 2,50 | | | | |