	Грунт-эмаль 3 в 1
серия
	AMO®DECOR



	артикул продукта
	AMO kraft
«жидкие металлы»

Грунт-эмаль 3-в-1 


	Описание:
	Универсальная декоративная эмаль на растворителе для окраски и патинирования различных изделий, использующихся внутри зданий и снаружи зданий под навесом. Внимание! Резкий запах растворителя! 

	Назначение:
	Краска грунт-эмаль 3-в-1 «жидкие металлы» предназначена для окраски различных предварительно подготовленных поверхностей из металла, древесины, бетона, гипса и т.п., новых и ранее окрашенных матовыми красками (требуется проверять на совместимость).  

Используется для сплошной окраски и декорирования предметов интерьера, мебели, ковки и других гладких и фактурных изделий:

· Сплошной слой. При сплошной окраске образует полуглянцевую слегка мерцающую поверхность с «эффектом металла»

· Декорирование. При нанесении на фактурные поверхности в технике «сухой кисти» создает оттеночный профиль, имитирующий эффект старения, патины, авторский стиль
Подходит для поверхностей, не подверженных интенсивным нагрузкам.  Не применяется для обработки ржавого металла, зараженной древесины и пораженных микроорганизмами минеральных поверхностей. Допускает колеровку специальными пастами.

Подходит под дальнейшую отделку лаками и восками, а также другими лакокрасочными материалами на воде и уайт-спирите.

Грунт-эмаль «3 в 1» может пригодиться на 3 этапах отделочных работ:

1. Грунтовочный слой

2. Покрывной слой

3. Декоративный слой

	Инструкции по подготовке: 
	Перед применением краску тщательно перемешать!
Перед нанесением краски необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Пораженные участки требуется предварительно обработать до полного устранения негативных факторов (ржавчина, биопоражения и т.п.). Глянцевые/отшлифованные поверхности требуется заматировать. Жирный/необработанный металл требуется обезжирить (обезжириватель FERUMPROTECT или аналог).


	Нанесение:
	Внимание! Использовать только на улице или в тщательно проветриваемом помещении! Не использовать в жилых комнатах!
Состав наносится равномерно кистью, валиком или краскопультом при температуре до -10С0. Время высыхания при комнатной температуре -менее 1,5 часа, до нанесения следующего слоя выдержать не менее 3 часов. 

Средний расход: 150-180 г/м2 сплошной окраски, 80-180 г/м2 для «декоративного эффекта» (на один слой). 
Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5%: 1,5 часа, до нанесения следующего слоя- не менее 3 часов.
· Нанесение сплошного слоя. Наносится любыми способами в 2 слоя с промежуточной сушкой 1-2 часа. 
· Декорирование. Необходимый декоративный эффект может достигаться различными способами нанесения («сухая кисть», «губка», распыление и др.) и толщиной покрытия. Для расширения цветовых эффектов на изделиях применяют последовательное нанесение нескольких цветов Применяются кисти из натуральных волокон и валики (велюр) разных конструкций и размеров. Допускается нанесение материала валиком по выступающим граням изделия и по плоским поверхностям.


	Техническая информация:
	Состав: модифицированные конденсационные смолы, растворитель типа о-ксилол, пигмент, наполнитель, целевые добавки.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +40°С.  

Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении.  Огнеопасно!Беречь от огня! Не нагревать! Во время окраски и высыхания хорошо проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения:  18 месяцев с даты изготовления. При хранении допускается образование размешиваемого осадка.
Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

ТУ 2313
 – 004
– 20584871 – 2015

	Контакты:
	ФАБРИКА ЦВЕТА- группа компаний по разработке и производству широкого спектра лакокрасочных материалов с 2012 г.

Горячая линия: 8-800-201-3780

Официальный сайт: colorfactor.ru 

По вопросам коммерческих поставок обращаться: sale@colorfactor.ru 




