| Краска серии ВД-АК серия | AMO® |
| --- | --- |
| артикул продукта | AMO craft Адгезионный укрывной праймер  Укрепляет поверхность, увеличивает адгезию краски  Выравнивает цвет, снижает расход краски  Не имеет резкого запаха, можно использовать в закрытых помещениях  Подходит для сложных поверхностей |
| Описание: | Грунт-краска с воском для внутренних и наружных работ. Универсальное применение, матовый блеск. Улучшает сцепление с поверхностью, снижает расход краски. |
| Назначение: | Для предварительной грунтовочной окраски чистых и сухих поверхностей под дальнейшую окраску красками, лаками, эмалями, восками и т.п. на воде и уайт-спирите. Образует средне/мало-укрывистую белую матовую ровную адгезионную поверхность. Подходит для окраски различных по впитывающей способности, в том числе сложных и ранее окрашенных, поверхностей из различных материалов: дерево, фанера, МДФ, бетон, кирпич, камень, штукатурка, лепнина, окрашенный или оцинкованный металл, некоторые виды кафеля и керамо/гранита, матовый пластик и вспененный полиуретан, матовое стекло, лакированные поверхности и др.. Подходит для поверхностей, не подверженных интенсивным нагрузкам. Может применяться как интерьерная краска умеренной износостойкости. Не применяется для обработки зараженной древесины или ржавого металла. Допускает колеровку в пастельные тона, что, однако, может снизить свойства адгезии. |
| Инструкции по подготовке: | Перед нанесением грунт-краски необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая: очистить от грязи и пыли, посторонних включений. Участки, пораженные плесенью, предварительно обработать до полного устранения биопоражения. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 3 % от объема. |
| Нанесение: | Состав наносится равномерно кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С0 и относительной влажности воздуха не более 80%. Средний расход: 100-130 г/м2 для невпитывающей поверхности, 180-280 г/м2 для пористой впитывающей поверхности (на один слой). Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С0 и относительной влажности воздуха 65±5%: 1,5 часа, до нанесения следующего слоя- не менее 3 часов, до нанесения последующего слоя ЛКП – не менее 6 часов, но не более 3 суток. Рекомендуется нанесение в 1-2 (в зависимости от впитывающей способности поверхности) слоя до получения ровной адгезионной поверхности. В случае нанесения на глянцевые, сложные поверхности избегать избыточной толщины нанесения. Избегать потеков, наслоений, излишней толщины слоев. |
| Техническая информация: | Состав: сополимерная акриловая дисперсия (акриловый модифицированный латекс), воск, антисептик, вода, загуститель, наполнитель, регулятор рН, целевые добавки. Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать. Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Гарантийный срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления. При хранении допускается образование размешиваемого осадка. ТУ 2313– 002 – 20584871 – 2015 Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере. |
| Контакты: | ФАБРИКА ЦВЕТА- группа компаний по разработке и производству широкого спектра лакокрасочных материалов с 2012 г. Горячая линия: 8-800-201-3780 Официальный сайт: colorfactor.ru По вопросам коммерческих поставок обращаться: sale@colorfactor.ru Реквизиты производственных площадок: ООО "ФАБРИКА ЦВЕТА", Российская Федерация, 429904, Республика Чувашия, Цивильский район, Второвурманкасинское с/пос, Терр.Производственный комплекс. |