TDS на ГРУНТ MEGAMIX 2К 4:1 АКРИЛОВЫЙ (Acrylic filler)

Двухкомпонентный акриловый грунт MEGAMIX 4:1 предназначен для выравнивания поверхности новых или восстановленных деталей кузова автомобиля перед нанесением эмали.

Грунт акриловый 2К MEGAMIX используется как основа для всех типов окончательных покрытий, обладает отличным розливом, высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям.

Подходит для точечного, локального и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий.

Применим для большинства типов подложек: металла, пластика, заводских покрытий, отвердевших ремонтных покрытий, отшлифованных полиэфирных шпатлевок. Предназначен для дальнейшего перекрытия эмалями MEGAMIX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Продукты | Грунт 2К акриловый 4:1 MEGAMIX светло-серый/темный графит, отвердитель для грунта 2К акрилового 4:1 MEGAMIX, разбавитель MEGAMIX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка поверхности | Отшлифовать поверхность абразивом Р180-240, удалить пыль и обезжирить поверхность. |  |  |
| Условия нанесения | Оптимальная температура +20С Минимальная температура +15С Относительная влажность, не более 75% |  |  |
| Подготовка смеси | Пропорции смешивания по весу Грунт : отвердитель = 4:1 Перед каждым смешиванием грунт обязательно тщательно перемешать! |  |  |
| Разбавление | 0-10% разбавитель MEGAMIX (в количестве от массы смеси грунт+отвердитель) |  |  |
| Рабочая вязкость | 25-30 с при 20С по ВЗ-4 |  |  |
| Рекомендованные параметры при нанесении | Диаметр сопла: 1,6-2,0 мм Давление на входе 2-4 бар Расстояние до поверхности 15-20 см |  |  |
| Жизнеспособность | 3 часа при 20С |  |  |
| Количество слоев | 1-3 слоя |  |  |
| Выдержка между слоями | 10 минут |  |  |
| Толщина покрытия | 70-90 мкм |  |  |
| Сушка | Режим сушки | 20(2)С | 80(2)С |
|  | Монтажная прочность | 4 часа | 30 минут |
| Расход материала* | 100-140 г/м2 |  |  |

* Данные по расходу материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества. Соответствующие потери при нанесении не учитывались.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Работать в перчатках, избегать попадания на кожу и в глаза.

Опасно. Беречь от огня. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от прямых солнечных лучей и влаги. Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности!

ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид покрытия существенно зависит от техники нанесения, типа распылительного устройства, давления и т.д. Поэтому рекомендуется предварительно обеспечить соответствующие параметры перед нанесением.

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием.