Описание состава

Микроджет МАСТЕР – безусадочный ремонтный состав тиксотропного типа на основе высокопрочного микроцемента, фракционированного песка, минеральных заполнителей, полифункциональных добавок и полимерного фиброволокна. Готовый к применению материал в виде сухой растворной смеси с максимальной крупностью заполнителя 2,5 мм.
Не содержит металлических заполнителей и хлоридов. При ремонтных работах материал рекомендуется наносить на поверхность набрызгом или кельмой толщиной от 10 до 50 мм, в один слой. При необходимости большей толщины, нанесение производится в несколько слоев после набора прочности предыдущего слоя.
Расход материала 18-20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм.

Область применения
Ремонтный состав Микроджет МАСТЕР предназначен для конструкционного ремонта и восстановления геометрических параметров бетонных изделий:

● Различные несущие строительные конструкции из железобетона: балки, фермы, колонны, ригеля, стеновые панели и т.д;
● Элементы мостов: опоры, балки и т.д;
● Гидротехнические сооружения: очистные сооружения, дамбы, плотины, причалы и т.д;
● Подземные инженерно-технические сооружения: туннели, путепроводы;
● Восстановление геометрии ж/б частей балконов, лоджий, подвалов.

Способ приготовления
1. Помешивая, добавить смесь в воду в пропорции 1 кг смеси в 0,16 - 0,17 л. воды. 
2. Перемешать до однородной консистенции, дать постоять 5 минут.
3. Повторно перемешать в течение 2 минут, после чего состав готов к нанесению.

Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Ржавчину с арматуры предварительно удалить с помощью пескоструйного аппарата. Сильно впитывающие основания обработать грунтовкой, гладкие не впитывающие основания обработать адгезионным составом. Минимальная температура эксплуатации °C≥ +5.

Порядок работы
Готовую растворную смесь необходимо наносить на ремонтируемую поверхность при помощи мастерка или шпателя. Уделять особое внимание уплотнению раствора вокруг арматуры. Толщина одновременно наносимого слоя на поверхность составляет от 5 мм до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно. Нужную форму поверхности и затирку последнего слоя можно выполнить при помощи мастерка, шпателя или терки после начала схватывания раствора.

Важно!
Для нормального твердения состава необходимо обеспечить следующие условия: 
-увлажнять нанесенный состав в течение 3 суток не давая поверхности подсыхать; 
-защищать от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, мороза; 
-защищать от механических повреждений.

Срок и условия хранения
Гарантийный срок хранения материала в ненарушенной заводской упаковке составляет 6 месяцев. Хранить в сухом закрытом помещении при температуре не ниже °C≥ +5.

Меры предосторожности
Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. Следует избегать попадания в глаза и на открытые участки кожи. Используйте спецодежду.  Пораженные места тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив информацию о материале.