Проволока и пруток сплошного сечения для сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей

Классификация

ГОСТ 2246-70:	 Св 08ГС

EN ISO 14341-A:	G 42 3 C G3Si1 / G 42 4 M G3Si1

EN ISO 636-A:	W 42 5 W3Si1

AWS A5.18:		ER 70 S-6

Описание и преимущества

- Проволока сплошного сечения с омеднением и без омеднения для механизированной, автоматической и роботизированной сварки в среде защитного газа.

- Прутки сплошного сечения для аргонодуговой сварки.

- Отличные сварочно-технологические свойства, низкий уровень разбрызгивания, стабильность и плавность подачи.

- Постоянство химического состава по длине проволоки и качественное медное покрытие.

- Высокая производительность и эффективность.

Пространственные положения 					   Тип и род тока

| сварка во всех пространственных положениях | Сварка сплошной проволокой в среде защитного газа: постоянный ток обратной полярности Аргонодуговая сварка: постоянный ток прямой полярности. |
| --- | --- |

Защитный газ

Сварка сплошной проволокой в среде защитного газа: 		Ar+ >15-25% CO2 (M21) и 100% CO2 (C1)

Аргонодуговая сварка:					.	100 % Ar

Одобрения сертификационных агентств

НАКС, ГОСТ Р

Типичный химический состав проволоки, %

| C | Si | Mn |
| --- | --- | --- |
| 0,08 | 0,85 | 1,45 |

Типичные механические свойства наплавленного металла

| σт, МПа | σпр, МПа | δ, % | Работа удара по Шарпи, Дж |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -30oC |
| мин.420 | 500-640 | мин. 22 | мин. 47 |

Упаковка и размеры

| Артикул |  | Диаметр х Длина, мм | Вес упаковки, кг | Возможные типы упаковок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BS 300 3010200449 3010200451 3010200453 3010200454 | D 300 3010200523 3010200525 3010200527 3010200529 | 0,8 1,0 1,2 1,6 (0,6; 0,9; 1,14; 1,4) | 15 15 15 15 | BS 300 D 300 D 200 D 100 ECO PACK BIG PACK |
| 3010300156 3010300157 3010300158 3010300159 3010300160 3010300161 |  | 1,60 x 1000 2,00 x 1000 2,40 x 1000 3,20 x 1000 4,00 x 1000 5,00 x 1000 | 5 5 5 5 5 5 | Картонная коробка |

Применение

Производство металлоконструкций и деталей машин из малоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей. Сварка судов и барж, сосудов давления, трубопроводов различного назначения, котельного оборудования, трубных деталей и других изделий. Сварка тонколистового металла. Широко применяется в автомобилестроении. Изготовление оборудования, работающего при повышенных температурах: +350°C - +400°C

Примеры свариваемых сталей

| Область применения | DIN | EN | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительные конструкции общего назначения | St 33, St 34, St 37, St 44, St 44-2, St 44-3, St 52, St 52-3, St 37-4, St 44-4, St 52-4, St 50-2, St 60-2 C10 – С35, Cк 10 – Ск 35 | S185, S235, S275, S355, P235TR2 - P355T2, E295, E335, C 55 С10 – С35 | Ст0, Ст2сп, Ст3сп, Ст4кп и др. |
| Стали улучшенного качества | StE 255 - StE 420, WStE 255 - WStE 420, | S255N - S420N, P255NH - P420NH, | 17Г1С, 09Г2С, 10ХСНД, 10Г2С1 и др. |
| Сварка труб | StE 210-7 - StE 360-7, StE 290-7 TM - StE 360-7 TM, X42, X46, X52, X60 (API 5LX) | L210 - L360NB, L290MB - L360MB, | до К52 |
| Котельное оборудование и сосуды давления | 17 Mn 4, 19 Mn 6, HI, HII | P295GH, P355GH, P235GH, P265GH, | 18К, 20К, 16ГС, 10Г2С и др. |
| Теплоустойчивые стали | St 35-8, St 45-8 | P235G1TH - P255G1TH |  |
| Судостроение | A, B, С, D, E AH32 - EH36 |  | A, B, C, D, E, AH32 до EH36 |
| Литейные стали | GS-38, GS-45, GS-52 | GE200, GE240, GE260 |  |