Покрытый электрод для сварки теплоустойчивых сталей

Классификация

EN ISO 3580-A:	E CrMo2 B 42 H5

AWS A5.5:		E 9018-B3 H4

Описание и преимущества

- Электрод с основным видом покрытия для сварки хромомолибденовых теплоустойчивых, азотированных и нетермообработанных цементированных сталей, содержащих 2,2 % Cr + 1 % Mo.

- Сварка металлоконструкций, деталей и оборудования, работающих при температурах до +600 0С.

- Отличные сварочно-технологические свойства при сварке во всех пространственных положениях.

Пространственные положения 					   Тип и род тока

| сварка во всех пространственных положениях за исключением вертикального «на спуск» | Постоянный ток обратной полярности |
| --- | --- |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | Mo | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 2,2 |

Типичные механические свойства наплавленного металла

| σт, МПа | σпр, МПа | δ, % | Работа удара по Шарпи, Дж | Термическая обработка: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +20oC |  |
| мин. 530 | мин. 620 | мин. 18 | мин. 47 | +690 0С - +750 0С / 1 час (после +300 0С на воздухе) |

Упаковка и размеры электродов

| Артикул | Диаметр х Длина, мм | Вес 100 шт. электродов, г | Тип упаковки | Вес упаковки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3010100801 3010100804 3010100810 3010100813 | 2,5 x 350 3,2 x 350 4,0 x 450 5,0 x 450 | 2280 3490 6860 10010 | ККП ККП ККП ККП |  |

*ККП – картонная коробка в полиэтиленовой пленке

Диапазон сварочного тока, А

| Диаметр, мм | Длина, мм | Диапазон сварочного тока, А |
| --- | --- | --- |
| 2,5 3,2 4,0 5,0 | 350 350 450 450 | 80 - 110 100 - 140 130 - 180 190 - 240 |

Применение

OPUS 2 CM применяется для сварки оборудования и конструкций, используемых в теплоэнергетике, сварки технологических трубопроводов и оборудования на нефтехимических предприятиях, производства парогенераторов, пароперегревателей, печей, котлов, сосудов давления и других изделий, эксплуатирующихся при температурах до +600 0С.

Примеры свариваемых сталей

|  | DIN | EN | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоустойчивые стали | 26 CrMo 7 24 CrMo 10 10 CrMo 11 16 CrMo 9 3 12 CrMo 9 10 10 CrSiMoV 7 | 10 CrMo 9-10 | 10X2M1 12XМФА 15Х2МФА |
| Литейные стали | GS-18 CrMo 9 10 | G17 CrMo 9-10 |  |

Рекомендации по применению

После вскрытия картонной упаковки электроды необходимо просушить в течение 2-3 часов при температуре

+300 0С-350°С.