Покрытый электрод для сварки теплоустойчивых сталей

Классификация

EN ISO 3580-A:	E CrMo5 B 42 H5

AWS A5.5:		E 8018-B6 (E 502-15) H4

Описание и преимущества

- Электрод с основным видом покрытия для сварки теплоустойчивых хромомолибденовых сталей, содержащих 5,0 % Cr + 0,5 % Mo.

- Металл шва обладает отличной сопротивляемостью ползучести при высоких температурах.

- Сварка металлоконструкций. деталей и оборудования, работающих при температурах до +650 0С.

- Отличные сварочно-технологические свойства при сварке во всех пространственных положениях.

Пространственные положения 					   Тип и род тока

| сварка во всех пространственных положениях за исключением вертикального «на спуск» | Постоянный ток обратной полярности |
| --- | --- |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | Mo | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 5,2 |

Типичные механические свойства наплавленного металла

| σт, МПа | σпр, МПа | δ, % | Работа удара по Шарпи, Дж | Термическая обработка: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +20oC |  |
| мин. 460 | мин. 590 | мин. 19 | мин. 47 | +730 0С - +755 0С / 1 час / (после +3000С на воздухе) |

Упаковка и размеры электродов

| Артикул | Диаметр х Длина, мм | Вес 100 шт. электродов, г | Тип упаковки | Вес упаковки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3010100834 3010100837 3010100843 3010100846 | 2,5 x 350 3,2 x 350 4,0 x 450 5,0 x 450 | 2220 3630 6670 10000 | ККП ККП ККП ККП |  |

*ККП – картонная коробка в полиэтиленовой пленке

Диапазон сварочного тока, А

| Диаметр, мм | Длина, мм | Диапазон сварочного тока, А |
| --- | --- | --- |
| 2,5 3,2 4,0 5,0 | 350 350 450 450 | 65 - 90 110 - 130 140 - 180 190 - 240 |

Применение

OPUS 5 CM применяется для сварки оборудования и конструкций, используемых в теплоэнергетике и на нефтехимических предприятиях, производства сосудов давления, в том числе для хранения водорода, парогенераторов, подогревателей, печей, котлов, сосудов давления и других изделий, эксплуатирующихся при температурах до +650 0С. Электрод может также использоваться для сварки цементированных, термообработанных и литейных сталей аналогичного химического состава.

Примеры свариваемых сталей

|  | DIN | EN | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоустойчивые стали | 15 CrMo 3 25 CrMo 4 15 CrMo 5 22 CrMo 4 4 12 CrMo 19 5 | X 15 CrMo 5 | 25ХМ 30ХМ 30ХМА 15Х5М 15ХМ |
| Литейные стали | GS-17 CrMo 5 5 GS-25 CrMo 4 GS-22 CrMo 5 GS-22 CrMo 5 4 GS-12 CrMo 19 5 | G-17 CrMo 5 5 G-25 CrMo 4 G-22 CrMo 5 G-22 CrMo 5 4 G-X 12 CrMo 19 5 |  |
| Цементированная сталь | 15 Cr 3 | 16 MnCr 5 20 MnCr 5 | 15Х 16ХГ |

Рекомендации по применению

После вскрытия картонной упаковки электроды необходимо просушить в течение 2 часов при температуре

+300 0С-350°С.