Газозащитная порошковая проволока для сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей

Классификация

EN ISO 17632-A:	T 42 4 P C 1 H5

AWS A5.20:		E 71T-1C-J

Описание и преимущества

- Газозащитная порошковая проволока рутилового типа для сварки в среде 100% CO2 во всех пространственных положениях.

- Метал шва имеет высокие значения ударной вязкости при минусовых температурах.

- Отличные результаты рентгеновского контроля сварного шва.

- Хороший внешний вид и форма шва.

- Стабильность подачи и отличные сварочно-технологические характеристики дуги.

- Высокая эффективность сварочного процесса благодаря увеличению производительности наплавки и более высоких режимов сварки во всех пространственных в сравнении с проволокой сплошного сечения.

Пространственные положения 					   Тип и род тока

| сварка во всех пространственных положениях | Сварка порошковой проволокой в среде защитного газа: постоянный ток обратной полярности |
| --- | --- |

Защитный газ

100%% CO2 (С1)

Одобрения сертификационных агентств

НАКС, ГОСТ Р

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,5 | 1,3 | 0,015 | 0,015 |

Типичные механические свойства наплавленного металла

| Термическая обработка | σт, МПа | σпр, МПа | δ, % | Работа удара по Шарпи, Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -40oC |
| После сварки | мин.420 | 500 - 640 | мин. 22 | мин. 50 |

Упаковка и размеры

| Артикул | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Возможные типы упаковок |
| --- | --- | --- | --- |
| 3010500008 3010500018 3010500023 3010500020 3010500035 | 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 | 4,5 15 15 15 200 | D 200 D 300 BS 300 BS 300 BIG PACK |

Применение

Применяется для сварки стальных конструкций различного назначения, оборудования и устройств машиностроительного производства, подъемно-транспортных средств, судов, резервуаров и сосудов давления.

Примеры свариваемых сталей

| Сталь | Стандарт | Тип |
| --- | --- | --- |
| Конструкционные стали | EN 10025 ГОСТ | S185, S235, S275 Ст0, Ст2сп, Ст3сп, Ст4кп и др. |
| Судостроительные стали | ASTM A131 | Grade A, B, D, AH32 – EH36 |
| Литейные стали | EN 10213-2 | GP240R |
| Трубные стали | EN 10208-3 | L210, L240, L290, L360 |
|  | EN 10208-2 | L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB |
|  |  | L290MB, L360MB, L415MB, L415NB |
|  | API 5LX ГОСТ | X42, X46, X52, X60 до К54 |
|  | EN 10216-1/ | P235T1, P235T2, P275T1 |
|  | EN 10217-1 | P275T2, P355N |
| Котельные стали | EN 10028-2 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH |
| Низколегированные стали | EN 10113-2 | S275, S355, S420 |
|  | EN 10113-3 ГОСТ | S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML 17Г1С, 09Г2С, 10ХСНД, 10Г2С1 и др. |