Сварочный электрод с основным видом покрытия

Классификация

ГОСТ 9467: 		Тип Э60

EN ISO 18275-A:	E 55 6 1 NiMo B 42 H5

AWS A5.5:		E 8018-G H4

Описание и преимущества

- Применяется для сварки низколегированных высокопрочных качественных сталей.

- Высокие показатели пластичности и вязкости металла шва при низких температурах: до -60 0С.

- Металл шва - стойкий к старению.

- Хорошие сварочно-технологические свойства во всех пространственных положениях за исключением вертикального «на спуск».

- Низкое содержание диффузионного водорода в наплавленном металле: до 4 мл / 100 г.

- Хорошие результаты испытания на критическое раскрытие в вершины трещины (CTOD) при -10°C.

- Режимы предварительного подогрева и послесварочной термообработки определяется свойствами свариваемой стали.

Пространственные положения 					   Тип и род тока

| сварка во всех пространственных положениях за исключением вертикального «на спуск» | Постоянный ток обратной / прямой полярности |
| --- | --- |

Одобрения сертификационных агентств

НАКС, ГОСТ Р, ABS

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | Ni | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,3 | 1,2 | 0,8 | 0,35 |

Типичные механические свойства наплавленного металла

| σт, МПа | σпр, МПа | δ, % | Работа удара по Шарпи, Дж |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -60oC |
| мин.550 | 630-750 | мин. 19 | мин. 47 |

Упаковка и размеры электродов

| Артикул | Диаметр х Длина, мм | Вес 100 шт. электродов, г | Тип упаковки | Вес упаковки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3010100513 3010100516 3010100522 3010100528 | 2,50 x 350 3,20 x 350 4,00 x 450 5,00 x 450 | 2200 3640 6800 10500 | ККП ККП ККП ККП | 5 5 6 6 |

*ККП – картонная коробка в полиэтиленовой пленке

Диапазон сварочного тока, А

| Диаметр, мм | Длина, мм | Диапазон сварочного тока, А |
| --- | --- | --- |
| 2,5 3,2 4,0 5,0 | 350 350 450 450 | 80 – 110 100 – 140 130 – 190 190 - 240 |

Применение

Электрод марки TEMPO B 65 применяется для сварки конструкционных сталей с пределом прочности до 588 МПа с высокими требованиями к механическим свойствам металла шва при низких температурах. Рекомендуется для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов от К55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 530 до 588 МПа включительно), строительства морских платформ и судов с высокими требованиями к ударной вязкости металла шва. Электрод используется также для изготовления сосудов давления, энергетического оборудования, подъемно-транспортных средств и других металлоконструкций. Постоянный ток прямой полярности рекомендуется при выполнении корневого прохода сварного шва.

Примеры свариваемых сталей

| Область применения | DIN | EN | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительные конструкции общего назначения | St 52-3 St 60-2, St 70-2 | S355 E295-E360 C35-C60 | 5сп, 6сп, сталь 30, сталь 45 и др. |
| Стали улучшенного качества | StE 380 - StE 500 WStE 380 - WStE 500 | S380N – S500N, S380NH-S500NH, S380NL-S500NL, S380NL1-S500NL1 P380NH – P500NH, | 14ХГС, 10ХСНД и др. |
| Сварка сосудов давления | 20MnMoNi5-5, 22NiMoCr4-7 |  | 10ГН2МФА и др. |
| Сварка теплоустойчивых сталей | 15NiCuMoNb5S, 17MnMoV6-4 |  | 16ГНМА и др. |
| Сварка труб | X52, X56, X60, X65, X70 (API 5LX) |  | K55-К60 |
| Литейные стали | GS-60 |  | 50Л и др. |

Рекомендации по применению

Рекомендованный режим повторной прокалки перед применением: +300-350°С в течение минимум 2-х часов.