# ГРУНТ БЕТОН-КОНТАКТ VEZA-ГАА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип** | Грунт адгезионный акрилатный для внутренних и наружных работ, образует шероховатую поверхность, улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниями. |  |
| **Область применения** | Предназначен для внутренних и наружных работ для предварительной обработки гладких, слабо впитывающих влагу оснований из монолитного бетона, бетонных балок, кирпича, гипсокартона, старых штукатурок и поверхностей, ранее окрашенных алкидными материалами (после предварительного зашкуривания) перед облицовкой керамической плиткой, нанесением гипсовых, цементных, известковых и декоративных штукатурок. |  |
| **Расход на 1 слой** | 150 – 200 г/кв.м., (5-7 м2/кг).  |  |
| **Сухой остаток** | Ок. 55 % |  |
| **Плотность** | 1,3 - 1,4 кг/л |  |
| **Цвет** | Розовый |  |
| **Разбавитель** | Вода |  |
| **Способ нанесения** | Наносить кистью или валиком |  |
| **Время высыхания при (20±2) °C и****относительной влажности (65±5) %** | 1 час. Штукатурные и облицовочные работы проводить не ранее, чем через 12 часов после нанесения последнего слоя грунтовки. |  |
| **Хранение и транспортировка** | Хранить при температуре от 5°С до 35°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. |  |
| **Срок годности** | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 18 мес. |  |
| **Фасовка** | 14 кг; 25 кг |  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ** |
| **Условия при грунтовании** | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |  |
| **Предварительная Подготовка** | Перед нанесением поверхность очистить от грязи, жира, пыли, непрочно держащихся старых покрытий. |  |
| **Грунтование** | Грунт перед применением тщательно перемешать. Наносить грунтовку кистью или валиком в один слой. |  |
| **Очистка инструментов** | Рабочие инструменты промыть водой. |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки грунтовки не выливать в канализацию и водоёмы. |

**ОХРАНА ТРУДА** Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими красками и растворителями.

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.