ГРУНТ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ  VEZA-СЕПТ

Тип	 Грунт глубокого проникновения защищает поверхность от грибка и плесени для наружных и внутренних работ.

Область применения 	Предназначен для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Рекомендуется также для наружных работ для грунтования фасадов перед применением фасадной краски. Грунт глубоко проникает (до 6мм), защищает поверхность от грибка и плесени и укрепляет основание, улучшает сцепление покрытия с поверхностью, выравнивает впитывающую способность подложки. Снижает расход краски.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расход на 1 слой | 100 – 160 г/кв.м., в зависимости от типа основания. |  |
| Сухой остаток | Ок. 5 % |  |
| Плотность | 1,0 - 1,1 кг/л |  |
| Разбавитель | Вода |  |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. |  |
| Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % | 30 - 40 минут. Последующая окраска через 1 час. |  |
| Хранение и транспортировка | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. |  |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес. |  |
| Фасовка | 5 кг , 10 кг, 20 кг |  |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |  |  |
| Условия при грунтовании | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |  |
| Предварительная Подготовка | Перед нанесением поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. |  |
| Грунтование | Грунт перед применением тщательно перемешать. Наносить грунт кистью или валиком в один слой. |  |

ОХРАНА ТРУДА	 Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими красками и растворителями.

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки грунтовки не выливать в канализацию и водоемы.