# КРАСКА ФАСАДНАЯ ЭКОНОМ VEZA-ВД 115

**Тип**

**Область** **применения**

Краска фасадная водно-дисперсионная.

Применяется для окраски фасадов зданий, балконов, а также для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой – офисы, рестораны, учебные и лечебные заведения, промышленные и административные помещения, и высокой влажностью – кухня, ванная, подвальные помещения и т.п. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

**Расход** **на** **1** **слой**

**Сухой** **остаток**

**Плотность**

**Разбавитель**

**Способ** **нанесения**

**Время** **высыхания** **при** **(20±2)** **°C** **и** **относительной** **влажности** **(65±5)** **%**

**Блеск**

**Колеровка**

**Хранение** **транспортировка**

**Срок** **годности**

**Фасовка**

150 – 200 г/кв.м., (5-7 м2/кг). - по ровной невпитывающей поверхности

Не менее. 60 %

1,3 - 1,4 кг/л

Вода

Наносить валиком, кистью или распылением.

1 час. Следующий слой можно наносить через 1 час.

Глубокоматовый

Колеруется в пастельные тона. Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колеровочные краски или пасты на водной основе.

Хранить при температуре от 5°С до 35°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес.

14 кг; 25 кг

# КРАСКА ФАСАДНАЯ ЭКОНОМ VEZA-ВД 115

**ИНСТРУКЦИЯ** **ПО** **ПРИМЕНЕНИЮ**

**Условия** **при** **окраске**

**Предварительная** **подготовка**

**Окраска**

**ОХРАНА** **ТРУДА**

**ОХРАНА** **ОКРУЖАЮЩЕЙ** **СРЕДЫ**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Поверхность тщательным образом очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения заданного уровня влагостойкости покрытия основание рекомендуется прогрунтовать. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.