КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ VEZA-ВД 210

Тип

Область применения

Краска интерьерная водно-дисперсионная влагостойкая.

Применяется для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой – офисы, рестораны, учебные и лечебные заведения, промышленные и административные помещения, и

высокой влажностью – кухня, ванная, подвальные помещения и т.п. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

Расход на 1 слой

Сухой остаток

Плотность

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) %

Блеск

Колеровка

Стойкость к мытью

Хранение транспортировка

Срок годности

Фасовка

150 – 200 г/кв.м., (5-7 м2/кг). - по ровной невпитывающей поверхности

Не менее 60 %

1,3 - 1,4 кг/л

Вода

Наносить валиком, кистью или распылением.

1 час. Следующий слой можно наносить через 1 час. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.

Глубокоматовый

Колеруется в пастельные тона. Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колеровочные краски или пасты на водной основе.

Краска образует покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой

Хранить при температуре от 5°С до 35°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес.

14 кг; 25 кг

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ VEZA-ВД 210

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Предварительная подготовка

Окраска

ОХРАНА ТРУДА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Поверхность тщательным образом очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения заданного уровня влагостойкости покрытия основание рекомендуется прогрунтовать. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.