**Neodur Varnish W Mat**

**Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе с матовый поверхностью, и УФ-фильтрами**

Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый матовый лак на водной основе, с

УФ-фильтрами, и алифатическими полиизоцианатами, подходит для защиты и декорирования цементных и металлических поверхностей, натурального камня, полиэстера, промышленных полов, эпоксидных и других смолистых систем во внутренних и наружных помещениях.

**Свойства:** Обеспечивает матовое покрытие высокой твердости с повышенными противоскользящими свойствами Защищает от водопоглощения и повышает механическую прочность защищаемых оснований.

обеспечивающие долгосрочную устойчивость к солнечному излучению и пожелтению. Отличные адгезионные свойства на любых основаниях. Без запаха-идеально подходит для внутренних помещений. Экологичный и удобный для использования. Дает отличный эстетический результат от применения.

**Технические характеристики** Соотношение смешивания A:B (по весу/по объему), % **- 90 : 10 гр/мл**

Плотность (EN ISO 2811-1) 1,05кг/л (+- 0,05); Глянец (60°) – 20;

Стойкость к истиранию (тест Табера, CS 10/1000/1000, ASTM D4060) – 30 мг

Адгезионная прочность (EN 1542) больше 2,5Н/мм2

**Расход: ~ 80 -125gr/м2** на слой (на правильно подготовленных поверхностях) а зависимости от пористости поверхности

Температура нанесения (окружающая среда, основание) +12мин / +35 макс.

Температура эксплуатации мин -30 С / Макс. +80 С

Влажность основания при нанесении должна быть менее 4%; Влажность воздуха менее 65%

**Срок жизни после смешивания компонентов : Т. воздуха +25 С – 2 часа; +30 С – 1 час**

Высыхание до повторного покрытия (относительная влажность 50%) – +12 С – 36 час; + 25 С- 24 час

Полная полимеризация 7 дней

*\* Низкие температуры и высокая влажность во время нанесения и/или отверждения продлевают вышеуказанное время, а высокие температуры сокращают.*

**Подготовка основания:** Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, защищенной от поднимающейся влаги и очищенной от пыли, масла, жира и сыпучих материалов. Все плохо прилипшие материалы и старые покрытия должны быть удалены, а поверхность тщательно очищена механическим или химическим способом. В зависимости от основания может потребоваться соответствующая механическая подготовка, чтобы сгладить неровности, открыть поры и создать оптимальные условия для адгезии.

**Грунтование**

Особенно в случае микроцементного основания рекомендуется загрунтовать поверхность гибридной грунтовкой Neodur® Varnish PR, разбавленной на 25-30% по весу чистой водой. Таким образом, естественный вид микроцементного покрытия в основном сохраняется, без потемнения цвета или создания "мокрого" эффекта после нанесения Neodur® Varnish.

**Важно: Применение:** Два компонента А и Б смешивают в заданном соотношении и **перемешивают до однородной массы не менее** **3 минут с помощью низкоскоростной электрической мешалки. Нельзя смешивать компоненты А и В ручным способом(палочной), при таком смешивании невозможно добиться качественного взаимодействия компонентов, что может повлиять на процесс отверждения. Необходимо использовать только механическое смешивание, при помощи механического смесителя (шуруповерта или дрели) и любой насадки соответствующей размеру тары!** Затем смесь оставляют в контейнере приблизительно 5 минут чтобы компоненты вступили в реакцию, после чего, **на 20-30% от объема чистой водой.** Neodur® Varnish W рекомендуется наносить минимум в **два** слоя.Neodur® Varnish W **не следует наносить** на поверхности, на которые ранее были нанесены водоотталкивающие пропиточные материалы (например, на основе силоксана) или воска.

**Примечание:** **Не смешивайте сразу весь комплект А и B если вам нужно использовать только часть объема комплекта. После смещивания, лак полимеризуется(затвердеет) по истечению заданного времени жизни раствора, даже в закрытой емкости и не будет пригоден для работы. Для смешивания маленьких порций используйте соотношение А90:В10 (%,гр, мл). Например 100мл смеси = А90мл/гр + В10мл/гр.**

**Учитывая что лак требует разбавления, чтобы из баночки компонент В максимально выбрать остатки отвердителя, можно после слития остатков добавить в баночку немного разбавителя(воды), потрясти и слить в смешиваемую порцию**

Отправьте пожалуйста отзыв о материале и нашем магазине. Если будут вопросы по нанесению, звоните или пишите, с удовольствием поможем.

**Техническая поддержка: +7 499 678 03 00,** [**sale@neotexrus.ru**](mailto:sale@neotexrus.ru) **Инструмерны для смешивания:**

******Оставьте пожалуйста отзыв о нашем продукте и магазине.**

**ВАЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ И ПРИМЕНЕНИИ ЛАКОВ!**

**Памятка по нанесению лаков Neodur Varnish, Varnish Mat, Varnish W Mat**

Часто при нанесении лаков возникает проблема следов от валика и эффекта «шагрени». Это определенно связано с несколькими причинами:

- нанесением лака толстым слоем;

- чрезмерным раскатыванием и/или раскатыванием поверх (или рядом) уже нанесенного продукта, когда он уже начал высыхать;

- продукт был нанесен неразбавленным

- использование поролонового валика может легко привести к тому, что лак будет нанесен толстым слоем местами и неравномерным в целом;

Чтобы избежать подобных проблем, мы рекомендуем разбавлять все лаки на основе растворителей специальным разбавителем для всех слоев, особенно для того, чтобы избежать эстетических проблем, таких как тени/следы от валика.

**Разбавление:** Для разбавления лаков на растворителях **Neodur Varnish, Neodur Varnish Mat** , подойдет обычный чистый **ксилол** который можно купить в любом строительном магазине, например ксилол марки «Арикон» или аналоги.

Разбавлять **Neodur Varnish(глянцевый)** мы обычно предлагаем 10-15% по объему, а для **Neodur Varnish Mat** (матовый) - 20-25% по объему. Информация по разбавлению не указана в соответствующих Технических Документах из-за стандартов связанных с ограничением по содержанию ЛОС, однако разбавление, это обычное явление для всех лаков такого типа, и те специалисты, кто работает лаками, разбавляют их, чтобы толщина пленки была меньше, а эстетический результат в целом лучше.

Для **Neodur Varnish W Mat** **(матовый на водной основе)** предлагаетсяразбавление чистой водой на 20-30% по объему.

Применение лаков довольно простое, однако есть несколько советов, которые следует принять во внимание:

- Разбавляйте лак соответствующим разбавителем и всегда используйте валик с коротким ворсом, велюровый или аналог велюру с ворсом не больше 4мм. Не используйте поролоновый валик. Таким образом, риск нанесения толстого слоя в значительной степени исключается;

- Не передерживайте лак, особенно когда он уже начал высыхать на поверхности, раскатывайте его сразу;

- Нанесение должно быть безостановочным, непрерывным - не наносите одну часть, а затем через некоторое время следующую, на подсыхающий но еще не высохший слой, это обязательно приведет к появлению следов от валика на "стыке" двух нанесенных частей. На больших площадях обычно в нанесении участвуют более двух человек (при условии, что один из них смешивает продукт), так что процесс течет непрерывно, без задержек.

**Использование грунтовки перед нанесением лака:**

Все лаки системы Neodur Varnish могут наноситься как на прямую на поверхность так и после нанесения грунтовки специальной акрил-полиуретановой грунтовки на водной основе **Neodur Varnish PR**.

Следует отметить что при предварительном использовании **Neodur Varnish PR**, с лаками на растворителях **Neodur Varnish (глянцевый), Neodur Varnish Mat(матовый)** согласно нашим инструкциям, естественный вид микроцементного покрытия и прочих впитывающих поверхностей в основном сохраняется, без значительного потемнения цвета или создания "мокрого" эффекта". В то же время, если отказаться от грунтовки **Neodur Varnish PR** и сразу наносить **Neodur Varnish (глянцевый), Neodur Varnish Mat(матовый)** , то следует ожидать, что микроцементное покрытие (или стяжка, или бетон или керамика или камень) станет темнее, с неравномерным "мокрым" эффектом. Это происходит из-за разности плотности и пористости поверхности. Конечно, некоторые люди предпочитают именно такой эффект, но важно отметить, что при использовании или неиспользовании грунтовки **Neodur Varnish PR** конечный внешний вид будет разным.

Если для Вас важно сохранить первоначальный естественный цвет микроцементной или бетонной поверхности, при использовании лаков на растворителях, рекомендуем перед нанесением лака применять акрил-полиуретановую грунтовку на водной основе **Neodur Varnish PR.**

Лак на водной основе **Neodur Varnish W Mat** в отличии от лаков на растворителях не затемняет и не меняет первоначальный цвет поверхности, но он так же может наноситься с грунтовкой и без грунтовки **Neodur Varnish PR**

**Нанесение лаков без грунтовки:**

В случае использования лаков (**Neodur Varnish или Neodur Varnish Mat**) в качестве первого грунтовочного слоя, разбавление ксилолом следует поддерживать на самом высоком уровне, указанном выше, для каждого лака. Это нужно для лучшего проникновения-пропитки микроцементного или другого пористого покрытия поверхности. **Neodur Varnish W Mat** для нанесения первого грунтовочного слоя так же разбавляется **водой** по верхнему пределу. Просим отметить, что если лаки используются в качестве грунтовки, то сверху необходимо нанести как минимум 2 дополнительных слоя.

Если лак был нанесен не правильно(явно видны следы от валика, «шагрень» , прочие дефекты нанесения) и необходимо улучшить эстетический результат, необходимо исправить ошибки.

Для улучшения эстетического результата в этом случае нужно обработать существующую поверхность мелкой шлифовкой (возможно, на грубых участках потребуется средняя шлифовка) и повторно нанес один слой, сильно разбавленный разбавителем, как было предложено выше, с учетом всех остальных упомянутых советов.