Neodur Varnish W Mat

Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе с матовый поверхностью, и УФ-фильтрами

Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый матовый лак на водной основе, с

УФ-фильтрами, и алифатическими полиизоцианатами, подходит для защиты и декорирования цементных и металлических поверхностей, натурального камня, полиэстера, промышленных полов, эпоксидных и других смолистых систем во внутренних и наружных помещениях.

Свойства: Обеспечивает матовое покрытие высокой твердости с повышенными противоскользящими свойствами Защищает от водопоглощения и повышает механическую прочность защищаемых оснований.

обеспечивающие долгосрочную устойчивость к солнечному излучению и пожелтению.  Отличные адгезионные свойства на любых основаниях. Без запаха-идеально подходит для внутренних помещений. Экологичный и удобный для использования. Дает отличный эстетический результат от применения.

Технические характеристики Соотношение смешивания A:B (по весу/по объему), % - 90 : 10  гр/мл

Плотность (EN ISO 2811-1)  1,05кг/л (+-  0,05);  Глянец (60°) – 20;

Стойкость к истиранию (тест Табера, CS 10/1000/1000, ASTM D4060) – 30 мг

Адгезионная прочность (EN 1542) больше  2,5Н/мм2

Расход: ~ 80 -125gr/м2 на слой (на правильно подготовленных поверхностях) а зависимости от пористости поверхности

Температура нанесения (окружающая среда, основание)  +12мин / +35 макс.

Температура эксплуатации мин -30 С / Макс. +80 С

Влажность основания при нанесении должна быть менее 4%;   Влажность воздуха менее 65%

Срок жизни после смешивания компонентов : Т. воздуха +25 С – 2 часа;       +30 С – 1 час

Высыхание до повторного покрытия (относительная влажность 50%) – +12  С – 36 час;  + 25 С- 24 час

Полная полимеризация 7 дней

* Низкие температуры и высокая влажность во время нанесения и/или отверждения продлевают вышеуказанное время, а высокие температуры сокращают.

Подготовка основания: Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, защищенной от поднимающейся влаги и очищенной от пыли, масла, жира и сыпучих материалов. Все плохо прилипшие материалы и старые покрытия должны быть удалены, а поверхность тщательно очищена механическим или химическим способом. В зависимости от основания может потребоваться соответствующая механическая подготовка, чтобы сгладить неровности, открыть поры и создать оптимальные условия для адгезии.

Грунтование

Особенно в случае микроцементного основания рекомендуется загрунтовать поверхность гибридной грунтовкой Neodur® Varnish PR, разбавленной на 25-30% по весу чистой водой. Таким образом, естественный вид микроцементного покрытия в основном сохраняется, без потемнения цвета или создания "мокрого" эффекта после нанесения Neodur® Varnish.

Важно: Применение: Два компонента А и Б смешивают в заданном соотношении и перемешивают до однородной массы не менее 3 минут с помощью низкоскоростной электрической мешалки. Нельзя смешивать компоненты А и В ручным способом(палочной), при таком смешивании невозможно добиться качественного взаимодействия компонентов, что может повлиять на процесс отверждения. Необходимо использовать только механическое смешивание, при помощи механического смесителя (шуруповерта или дрели) и любой насадки   соответствующей размеру тары! Затем смесь оставляют в контейнере приблизительно 5 минут чтобы компоненты вступили в реакцию, после чего, на 20-30% от объема чистой водой. Neodur® Varnish W  рекомендуется наносить  минимум в два слоя. Neodur® Varnish W не следует наносить на поверхности, на которые ранее были нанесены водоотталкивающие пропиточные материалы (например, на основе силоксана) или воска.

Примечание: Не смешивайте сразу весь комплект А и B если вам нужно использовать только часть объема комплекта. После смещивания, лак полимеризуется(затвердеет) по истечению заданного времени жизни раствора, даже в закрытой емкости и не будет пригоден для работы. Для смешивания маленьких порций используйте соотношение А90:В10 (%,гр, мл). Например 100мл смеси = А90мл/гр + В10мл/гр.

Учитывая что лак требует разбавления, чтобы из баночки компонент В  максимально выбрать остатки отвердителя, можно после слития остатков добавить в баночку немного разбавителя(воды), потрясти и слить в смешиваемую порцию

Отправьте пожалуйста отзыв о материале и нашем магазине. Если будут вопросы по нанесению, звоните или пишите, с удовольствием поможем.

Техническая поддержка: +7 499 678 03 00, sale@neotexrus.ru      Инструмерны для смешивания:

Оставьте пожалуйста отзыв о нашем продукте и магазине.

ВАЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ И ПРИМЕНЕНИИ ЛАКОВ!

Памятка по нанесению лаков Neodur Varnish, Varnish Mat, Varnish W Mat

Часто при нанесении лаков возникает проблема следов от валика и эффекта «шагрени». Это определенно связано с несколькими причинами:

- нанесением лака толстым слоем;

- чрезмерным раскатыванием и/или раскатыванием поверх (или рядом) уже нанесенного продукта, когда он уже начал высыхать;

- продукт был нанесен неразбавленным

- использование поролонового валика может легко привести к тому, что лак будет нанесен толстым слоем местами и неравномерным в целом;

Чтобы избежать подобных проблем, мы рекомендуем разбавлять все лаки на основе растворителей специальным  разбавителем для всех слоев, особенно для того, чтобы избежать эстетических проблем, таких как тени/следы от валика.

Разбавление: Для разбавления лаков на растворителях Neodur Varnish, Neodur Varnish Mat , подойдет обычный чистый ксилол который можно купить в любом строительном магазине, например ксилол марки «Арикон» или аналоги.

Разбавлять Neodur Varnish(глянцевый) мы обычно предлагаем 10-15% по объему, а для Neodur Varnish Mat (матовый) - 20-25% по объему. Информация по разбавлению не указана в соответствующих Технических Документах из-за стандартов связанных с ограничением по содержанию ЛОС,  однако разбавление, это обычное явление для всех лаков такого типа, и те специалисты, кто работает лаками, разбавляют их, чтобы толщина пленки была меньше, а эстетический результат в целом лучше.

Для  Neodur Varnish W Mat (матовый на водной основе) предлагается разбавление чистой водой на 20-30% по объему.

Применение лаков довольно простое, однако есть несколько советов, которые следует принять во внимание:

- Разбавляйте лак соответствующим разбавителем и всегда используйте валик с коротким ворсом, велюровый или аналог велюру с ворсом не больше 4мм. Не используйте поролоновый валик. Таким образом, риск нанесения толстого слоя в значительной степени исключается;

- Не передерживайте лак, особенно когда он уже начал высыхать на поверхности, раскатывайте его сразу;

- Нанесение должно быть безостановочным, непрерывным - не наносите одну часть, а затем через некоторое время следующую, на подсыхающий но еще не высохший слой, это обязательно приведет к появлению следов от валика на "стыке" двух нанесенных частей. На больших площадях обычно в нанесении участвуют более двух человек (при условии, что один из них смешивает продукт), так что процесс течет непрерывно, без задержек.

Использование грунтовки перед нанесением лака:

Все лаки системы Neodur Varnish могут наноситься как на прямую на поверхность так и после нанесения грунтовки специальной акрил-полиуретановой грунтовки на водной основе Neodur Varnish PR.

Следует отметить что  при предварительном использовании Neodur Varnish PR,  с лаками на растворителях Neodur Varnish (глянцевый), Neodur Varnish Mat(матовый)  согласно нашим инструкциям, естественный вид микроцементного покрытия и прочих впитывающих поверхностей в основном сохраняется, без значительного потемнения цвета или создания "мокрого" эффекта". В то же время, если отказаться от грунтовки Neodur Varnish PR и сразу наносить Neodur Varnish (глянцевый), Neodur Varnish Mat(матовый)  , то следует ожидать, что микроцементное покрытие (или стяжка, или бетон или керамика или камень) станет темнее, с неравномерным "мокрым" эффектом. Это происходит из-за разности плотности и пористости поверхности. Конечно, некоторые люди предпочитают именно такой эффект, но важно отметить, что при использовании или неиспользовании грунтовки Neodur Varnish PR конечный внешний вид будет разным.

Если для Вас важно сохранить первоначальный естественный цвет микроцементной или бетонной поверхности, при использовании лаков на растворителях, рекомендуем перед нанесением лака применять акрил-полиуретановую грунтовку на водной основе Neodur Varnish PR.

Лак на водной основе Neodur Varnish W Mat  в отличии от лаков на растворителях не затемняет  и не меняет первоначальный цвет поверхности, но он так же может наноситься с грунтовкой и без грунтовки Neodur Varnish PR

Нанесение лаков без грунтовки:

В случае использования лаков (Neodur Varnish или Neodur Varnish Mat) в качестве первого грунтовочного слоя, разбавление ксилолом следует поддерживать на самом высоком уровне, указанном выше, для каждого лака. Это нужно для лучшего проникновения-пропитки микроцементного или другого пористого покрытия поверхности.  Neodur Varnish W Mat  для нанесения первого грунтовочного слоя так же разбавляется водой по верхнему пределу. Просим отметить, что если лаки используются в качестве грунтовки, то сверху необходимо нанести как минимум 2 дополнительных слоя.

Если лак был нанесен не правильно(явно видны следы от валика, «шагрень» , прочие дефекты нанесения) и необходимо улучшить эстетический результат, необходимо исправить ошибки.

Для улучшения эстетического результата в этом случае нужно обработать существующую поверхность мелкой шлифовкой (возможно, на грубых участках потребуется средняя шлифовка) и повторно нанес один слой, сильно разбавленный разбавителем, как было предложено выше, с учетом всех остальных упомянутых советов.