«АСАНА ТМ»                               	                       Тел:    (495) 335 73 22

Россия, Москва, ул. Профсоюзная 88/20			                      (495) 335 32 81

E-mail: asana.corp@mail.ru			                Тел./факс: (495) 336 07 66

http://www.asanatm.ru

# Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств

##### ФасКлин

Кислотный высококонцентрированный препарат

арт. К-13-02/1

## ТУ 2381-001-53721969-2007

| Назначение | Индустриальный очиститель фасадов на основе кислот и поверхностно-активных веществ. |
| --- | --- |
| Область применения | Рекомендуется для очистки фасадов зданий, поверхностей из облицовочного кирпича и др. кислотоустойчивых материалов |
| Свойства | Кислотное средство с высокой концентрацией активных компонентов эффективно удаляет застарелые атмосферные загрязнения, остатки цементного раствора и минеральных отложений (высолов), сажистый налет или копоть вместе с пылью, тяжелые металлы. |
| Методические рекомендации по применению |  |
| Перед применением необходимо протестировать средство на обрабатываемой поверхности. 1. Средство применяется в готовом виде, наносится на обрабатываемую поверхность распылителем, пенной станцией, шубкой или щеткой на обрабатываемую поверхность. 2. Экспозиция 3-10 минут. Для сильно загрязненных поверхностей рекомендуется использовать дополнительное механическое воздействие. 3. После обработки поверхность тщательно промыть водой. Недопустимо попадание средства на поверхность полированного гранита, стекла. |  |
| Состав | Оптимизированная смесь органических и минеральных кислот (внимание содержит фтористоводородную кислоту!!!), ПАВ, ингибитор коррозии. |
| Внешний вид | Прозрачная слабоокрашенная однородная жидкость. |
| Плотность | около 1,08 г/см3 при температуре 200С |
| Значение рН | около 1,8 ед. (для 1%- го раствора в дистиллированной воде). |
| Меры предосторожности |  |
| - при работе использовать индивидуальные средства противохимической защиты (защитные перчатки, очки с боковой защитой, респиратор, спецодежду и обувь). - не смешивать с щелочными и дезинфицирующими средствами. - при попадании концентрата на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой. |  |
| Упаковка | Пластиковые, химически стойкие канистры - 5л., 20л., бочки-200л. |
| Условия хранения | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +300С. |
| Гарантийный срок хранения | 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения. |