УНИЛАН ХТ

Щ-15-01/5

| Назначение | Гелеобразное средство на основе метиленхлорида и смеси высококипящих растворителей, предназначено для удаления сложных многослойных старых лакокрасочных материалов и не «высыхает» на поверхности в течение 4 часов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Область применения | Очистка различных поверхностей таких материалов как бетон, кирпич, гранит, известняк, песчаник, штукатурка, металл и т.п. . |  |  |  |
| Свойства | Гелеобразное средство, на основе метиленхлорида и смеси высококипящих растворителей, коррозионное инертно (не разрушает бетон, дерево, кирпич, плитку, не оказывает коррозионного воздействия на очищаемые металлические поверхности). Возможно нанесение и экспозиция на вертикальных и потолочных поверхностях. Удаляет до 3 слоёв за один цикл нанесения. |  |  |  |
| Методические рекомендации по применению |  |  |  |  |
| Предварительная обработка: Удалить грубые, не приставшие к поверхности загрязнения. Способ применения: Средство готовое к применению, наносится кистью, шпателем или валиком равномерным слоем без растушевки, толщиной 0,3-1,0 мм, но не менее общей толщины удаляемого лакокрасочного покрытия либо методом окунания деталей, время выдержки от 5 до 30 минут, по необходимости экспозицию можно увеличивать. Размягченный слой снимают шпателем или водой с помощью аппарата высокого давления, при необходимости очищенную поверхность обезжиривают органическим растворителем. |  |  |  |  |
| Состав |  |  | Смесь растворителей, активные компоненты, замедлитель испарения. |  |
| Внешний вид |  |  | Прозрачное однородное гелеобразное средство. |  |
| Плотность |  |  | 0,82 кг/м3 (при температуре 20 0С) |  |
| Меры предосторожности |  |  |  |  |
| - При работе использовать спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки. - При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. |  |  |  |  |
| Упаковка |  | Пластиковые, химически стойкие канистры-5 л., 20 л., бочки-200 л. |  |  |
| Условия хранения |  | Хранить следует при температурах в диапазоне 5 – 45 0С. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. |  |  |
| Гарантийный срок хранения |  | Рекомендуется израсходовать продукт в течение 6 месяцев с даты производства. |  |  |