ТМ – Гидрофобизатор

арт. Щ-21-05

ТУ 2383-004-53721969-00

| Назначение | Жидкое средство для создания гидрофобных покрытий на природном камне (гранит, мрамор), кирпиче, бетоне и других подобных пористых поверхностях. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область применения | Препарат рекомендован для поверхностной обработки материалов с целью придания им водоотталкивающих свойств; для защиты от нанесения «граффити», наклеивания реклам, для обработки всех частей здания от кровли до фундамента; для пропитки фундаментов, цоколей, стен в целях исключения капиллярного подсоса; при объемной модификации цементных материалов для придания им водоотталкивающих свойств; для препятствования водопоглощения строительными материалами и сооружениями; для устранения вымывания на поверхность содержащихся в материалах водорастворимых примесей. |  |  |
| Свойства | Не вызывает коррозии металлов, не воздействует на лакокрасочные покрытия, так же не вызывает аллергических реакций у человека. Не изменяет паро- и воздухопроницаемость материалов. Подчеркивает и углубляет фактуру облицовочных и конструкционных материалов. |  |  |
| Методические рекомендации по применению |  |  |  |
| Поверхности материалов, подготавливаемых к покрытию должны быть чистыми, свободными от дефектов и сухими. Препарат, готовый к применению наносится кистью, валиком, пульверизатором на сухую поверхность в два (три) слоя. Работы проводятся в сухую погоду. Второй слой наносится до момента высыхания первого слоя (когда поверхность еще влажная - ориентировочно через 5 минут). Эффект гидрофобизации наступает через 24 часа после полимеризации материала на обработанной поверхности. Обработанную поверхность желательно защитить от попадания воды до момента полного ее высыхания. При поверхностной обработке расход составляет 20 – 500 мл на 1 м2 в зависимости от пористости поверхности. |  |  |  |
| Состав |  | Кремнийорганический полимер, органический растворитель. |  |
| Внешний вид |  | Прозрачная однородная жидкость |  |
| Плотность |  | Около 750 кг/м3 (при температуре 20С) |  |
| Меры предосторожности |  |  |  |
| - хранить плотно закрытым в местах, недоступных для постороннего персонала; - соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами; - не принимать внутрь; - при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; - работать в резиновых перчатках. |  |  |  |
| Упаковка |  |  | Пластиковые, химически стойкие канистры - 10, 30 л., бочки - 200 л. |
| Условия хранения |  |  | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +300С. |
| Гарантийный срок хранения |  |  | 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении указанных условий хранения. |