Высокопрочный модифицированный герметик **KORTLINGER MS 90**

**KORTLINGER MS 90** - это однокомпонентный герметик на основе модифицированной смолы SIPE, обладающий отличными клеевыми и герметизирующими свойствами, а также великолепной адгезией с различными типами строительных материалов.

Не вызывает коррозии и загрязнения основного материала и безвреден для окружающей среды. Хорошая производительность при соединении с металлом, окрашенной стали, листового металла и т.д. Высокопрочный модифицированный силановый мс полимерный герметик.

● Экологически чистый, не содержащий растворителей, нетоксичный, с низким содержанием летучих веществ.

● Низкая вязкость, простота нанесения.

● Быстрое высыхание

● Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, тиксотропичность, долговечность.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Подходит для склеивания металлических изделий, изделий из стекла, бетона, керамики, ПВХ, дерево и др.

Подходит для склеивания и герметизации швов из металла, оцинкованного листа, окрашенной стали, листового металла и т.д.

Сантехнические работы;

Склейка и герметизация теплого подставочного профиля;  
Многие другие строительные работы

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Примечания:   
Все приведенные данные были протестированы в стандартных условиях при температуре 23±2 ℃, относительной влажности 50±5%.

Цвета / Черный, белый, серый

Плотность - 1,50

Экструдируемость (мл/мин) - 220

Усадка (мм) - 0

Время образования пленки (мин) - 20

Скорость отверждения (мм/сут) - 3,5

Содержание энергонезависимых веществ (%)- 98

Твердость по шору A - 50

Предел прочности при растяжении (МПа) - 3,0

Относительное удлинение при разрыве (%) - 420

Рабочая температура (℃) / -40~90

● Удалите пыль, масло и воду с поверхности подложек.

● Температура окружающей среды применения 5 ~ 35℃, относительная влажность 50~ 70%.

● Активатор и грунтовка не требуются.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

● Храните запечатанное изделие вдали от влаги, солнца, высокой температуры и избегайте столкновений.

● Храните запечатанным в сухом прохладном месте.  
Температура: 7~25℃. Влажность: ≤50%

● Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления

●Держитесь подальше от детей.

● Избегайте контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу удалите герметик салфеткой, тщательно промойте кожу водой с мылом.

Чтобы обеспечить эффективное склеивание, а также совместимость продуктов и материалов, рекомендуется провести тест на совместимость или проконсультироваться с техническими службами нашей компании, прежде чем приступать к выполнению в полном объеме.