Смазка БУР

для хвостовиков буров

ТУ 0254-003-45540231-99

Смазка восстанавливает и защищает ударный механизм перфоратора. Изготовлена на основе смеси высококачественных масел, загущенных мыльными загустителями с добавлением противоизносных, противозадирных и антиокислительных присадок. Содержит антифрикционные и противозадирные присадки, что в сочетании с высококачественными базовыми маслами, позволяет обеспечить надёжную защиту от износа, тем самым увеличивая срок эксплуатации. Высокие антикоррозийные свойства обеспечивают надёжную защиту от коррозии во всем рабочем диапазоне температур. Высокая окислительная стабильность обеспечивает увеличенный срок службы смазки.

Применение: перед закреплением бура нанести смазку на его хвостовик.

| Параметр |  |
| --- | --- |
|  | ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Классификация по DIN 51502/ DIN 51825 | KPF 2 K-40 |
| Тип загустителя | 12-оксистеарат лития, кальция |
| Внешний вид и цвет | однородная масса черного цвета |
| Класс консистенции по NLGI | 2 |
| Пенетрация при +25 0С, 1/10 мм | 265 - 295 |
| Температурный диапазон применения (температура узла трения), 0С | от -40 до +120 |
| Температура каплепадения, 0С , не менее | 180 |
| Испытания на коррозию меди по ASTM D4048 | 1b |
| Испытание на коррозию стали по ASTM D1743 или ГОСТ 9.080 | выдерживает |
| Критическая нагрузка на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490, кгс, не менее | 106 |
| Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490, кгс, не менее | 355 |
| Диаметр пятна износа на четырехшариковой машине трения при нагрузке 40 кгс и длительности испытаний 60 мин по ГОСТ 9490, мм, не более | 0,60 |