**Смазка для клемм аккумулятора МС-1710**

ТУ 2389−038−45540231−2014

**Техническое описание продукта**

#### Смазка для защиты контактов от внешнего воздействия, в том числе от окисления металлов.

**Свойства:**

* защищает клеммы от окисления (электрохимическое разрушение);
* защищает клеммы от коррозии (воздействие влаги и реагентов);
* образует при нанесении надёжный слой, характеризующийся длительным удержанием;
* насыщенный синий цвет для контроля нанесения.

**Способ применения:**

1. Очистить соединения клемм с полюсными выводами АКБ от окислов, ржавчины, пыли и грязи.
2. Нанести смазку на боковую и верхнюю грань клеммы, после надевания наконечника.

**Меры предосторожности:**

Средство относится к трудногорючим и малотоксичным продуктам.

При применении использовать маслостойкие перчатки. Избегать попадания на кожу, в глаза и внутрь.

В случае попадания средства на кожу, его удаляют с помощью ветоши и далее с помощью любого моющего средства.

В случае попадания средства в глаза следует промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

**Условия хранения:**

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Хранить при температуре от -10 °С до + 40 °С.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний вид | Гель синего цвета |
| Плотность, г/см3, не более; | 0,9 |
| Испытание на коррозию на пластинах из меди, алюминия и стали | выдерживают |
| Пенетрация, при +25 °С без перемешивания, 1/10 мм | 310-340 |
| Удельное объёмное электрическое со-противление при 20 °С, Ом∙см,не хуже | 1×108 |
| Электрическая прочность, МВ/м | 15…20 |

**Упаковка:**

 Стик-пакет фигурный.