|  | ООО «Полимер Мегаполис» |
| --- | --- |
|  | 117525 г. Москва, ул. Днепропетровская д.3, кор.5 |
|  | тел./факс: (495) 968-58-24 8(903)148-38-78 E-mail: polimermegapolis@mail.ru www.multi-flex.ru |

## инновационная эластичная краска

## для фасадов и интерьеров

## MultiFlex NANO 50

Гарантийный срок службы покрытия не менее 10 лет

Инновационное декоративное покрытие – хорошо скрывает трещины и дефекты поверхности.    Состав декоративный обладает следующими свойствами:

- Экологичное покрытие, без запаха, не выделяет вредных веществ;

- Можно наносить на ранее окрашенные поверхности;

- Образует очень эластичное покрытие, растяжение 50%

- маскирует незначительные дефекты поверхности, скрывает трещины;

- материал удобен в работе: не стекает с вертикальной поверхности, легко наносится и распределяется по поверхности.

- Обладает паропроницаемостью

- Разрешено использовать в больницах, детских учреждениях, на пищевых предприятиях.

# Назначение – предназначен для декоративной отделки фасадов и интерьеров (стен и потолков), а также крыш, в зданиях и сооружениях любого назначения (А-В) по бетонным, кирпичным, резине, оштукатуренным или окрашенным поверхностям, оцинкованным поверхностям. Образует прочное, влагостойкое покрытие, способное замаскировать незначительные дефекты поверхности. Очень хорошо моется водой, либо моющими средствами, в том числе с добавлением хлора, моющими средствами типа Bagi Шуманит, Unicum Gold, выдерживает мытье абразивными губками. Выпускается в белом цвете. По желанию заказчика осуществляется колеровка Состава по каталогу NCS, RAL и др.

Состав может применяться во всех климатических зонах по СНиП 2.01.01.

Технические характеристики:

Внешний вид                                                                                     эластичная пленка белого цвета

Плотность пленки, г/см3                                                                  1,42

Относительная остаточная деформация ,%                                              11

Толщина пленки (среднее),мм                                                        1,22

Твердость по Шору А                                                                      80

Смываемость пленки ,г/м                                                                0,77

Условная прочность при растяжении, кгс/см2                              23,4

Относительное удлинение при разрыве (эластичность) %          52

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления.

Расход: 0,3-1,5 кг на м2, в зависимости от способа нанесения.

# Применение: Состав может применяться для работ при температурах от +5 до +35 °С. Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочно держащееся покрытие необходимо удалить металлической щеткой или наждаком. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. Влажность поверхности должна быть не более 10%. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать водно-дисперсионную грунтовку «ВД-06И». Перед нанесением продукт следует тщательно перемешать. Состав готов к применению. Краску необходимо наносить в 2 слоя. Между нанесением 1-ого и 2-ого слоев не менее 3 часов. Если второй слой наносится более чем через двое суток, то нужно заново прогрунтовать поверхность.

Нанесение безвоздушным краскопультом высокого давления, валиком, кельмой, шпателем, губкой, теркой, кистью и т.д.

# Меры предосторожности

Водно-дисперсионный Состав пожаровзрывобезопасен и не требует специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила. Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Утилизировать   б/у тару как бытовые отходы.

Состав: акриловые дисперсии, наполнители, специальные добавки, консерванты, вода.