### ™ РасКраС ### ЭМАЛЬ алкидная для пола

| описание | Алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назначение | Для окрашивания новых и ремонта старых полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещений. |  |  |  |
| свойства | Покрытие обладает высоким блеском и хорошей износостойкостью, устойчиво к кратковременному воздействию воды и растворов бытовых моющих средств. |  |  |  |
| технические характеристики | Цвет |  | Желто-коричневый, красно-коричневый, оранжевый, желтый |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее |  | 45 |  |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0 ± 0,5) ºС, с, не менее |  | 100 |  |
|  | Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, %, не более |  | 20 |  |
|  | Степень перетира, мкм, не более |  | 40 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) С, ч, не более |  | 24 |  |
|  | Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более |  | 170 |  |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45 º), %, не менее |  | 30 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более |  | 1 |  |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед, не менее |  | 0,15 |  |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более |  | 1 |  |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее |  | 40 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2) ºС к статическому воздействию жидкостей: |  |  |  |
|  | - воды, ч, не менее |  | 2 |  |
|  | - 0,5 %-ного моющего средства, мин, не менее |  | 10 |  |
| подготовка поверхности | Новую окрашиваемую поверхность обработать наждачной бумагой для удаления ворса, очистить от образовавшейся пыли, стыки и неровности зашпатлевать. Ранее окрашенные поверхности очистить от загрязнений, обезжирить растворителем или промыть водой с добавлением моющего средства и высушить. Непрочные слой старого покрытия удалить скребком, всю поверхность отшлифовать до матового состояния, образовавшуюся пыль удалить. |  |  |  |
| ПОДГОТОВКА эмали | Обеспечить температуру эмали 15-25 ºС, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом или растворителем РС-2. При окраске поверхности большой площади рекомендуется использовать цветную эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон. |  |  |  |
| условия нанесения | Температура воздуха не ниже 10 ºС. Относительная влажность воздуха не выше 80 %. |  |  |  |
| способ нанесения | Кисть, валик. |  |  |  |
| время высыхания | «На отлип» – 8-12 ч, полное высыхание – 24 ч при температуре (20±2) ºС. Покрытие готово к эксплуатации (можно ходить и ставить мебель) через 48 ч. |  |  |  |
| количество слоев | Эмаль наносят в 2-3 слоя. |  |  |  |
| толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм |  |  |  |
| расход |  | На однослойное покрытие - 170-190 г/м2. |  |  |
| очистка инструментов |  | Уайт-спирит. |  |  |

| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающей среды от – 40 °С до + 40 °С. |  |
| гарантийный срок | 18 месяцев с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | ТУ 2312-036-54651722-2003 |  |
| ### СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ### ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации. Декларация о соответствии. Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |

### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта.

При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия.

Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ»

308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24, 40-00-49

### www.kvil.ru.