™ Mister HardMax ЭМАЛЬ ПО ОЦИНКОВАННЫМ И ЦВЕТНЫМ МЕТАЛЛАМ АКРИЛОВАЯ. БЫСТРОСОХНУЩАЯ.

| описание | Эмаль представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и стабилизирующих веществ в растворе акрилового сополимера и смеси органических растворителей с введением добавок и пластификаторов. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | ## Для окрашивания поверхностей из оцинкованного, черного и цветных металлов, подвергающихся атмосферным воздействиям: крыши, водостоки, сливы, желоба, ограждения, водо- и газопроводные трубы и др. |  |
| свойства | Быстро высыхает, обладает хорошей укрывающей способностью. Образует антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, механических нагрузок. Эмаль можно наносить в период низких температур (< 0°С). Покрытие сохраняет защитные свойства в течение 7 лет. |  |
| технические характеристики | Цвет | Различных цветов |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-70 |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)ºС, с | 130-170 |
|  | Степень разбавления по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, %, не более | 30 |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 60 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, мин, не более | 30 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига, отн.ед, не менее | 0,15 |
|  | Адгезия пленки по зашлифованной оцинковке, баллы, не более | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию, ч, не менее |  |
|  | - воды | 24 |
|  | - 3%-ного раствора NaCl | 24 |
|  | - индустриального масла | 24 |
| подготовка поверхности | Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и других видов загрязнений по ГОСТ 9.402. Оцинкованные поверхности достаточно обезжирить. Алюминиевым поверхностям следует придать некоторую шероховатость. Окрашивать алюминиевую поверхность следует сразу же после очистки. |  |
| ПОДГОТОВКА эмали | Тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом, но не более 10% по массе. |  |
| условия нанесения | Температура воздуха от минус 10 до 35°С. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. |  |
| способ нанесения | Распыление, кисть, валик. |  |
| время высыхания | 30 мин при температуре (20±2)ºС. |  |
| количество слоев | Эмаль наносят в 2 слоя. |  |
| толщина однослойного покрытия | 18-23 мкм |  |
| теоретический расход | 80-150 г/м2 на однослойное покрытие |  |
| очистка инструментов | Сольвент, ксилол, растворители Р-5, 646,647. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Беречь от огня! Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более подробная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40°С до 40°С. |  |
| гарантийный срок | 18 месяцев с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | СТО 54651722-010-2009 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации RU.31.БО.12.008.Е.000203.12.11 Декларация о соответствия ГОСТ Р Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |

ООО  Завод «Краски КВИЛ».    308023,    г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-00-49.      www.kvil.ru.