**Паспорт качества**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукта:** | Очиститель Элитест Р11Н |
| **Нормативный документ:** | ТУ 2499-001-49782089-2015 |
| Номер партии: | 2402111-3 |
| **Дата изготовления:** | 02/2024 |
| **Срок годности:** | 02/2029 |
| **Изготовитель:** | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Очиститель Элитест Р11Н был протестирован на соответствие условиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

**Результаты испытаний:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Метод испытания** | **Требования** | **Результат** |
| Чувствительность пенетранта Элитест П42Н при использовании проявителя Элитест ПР21Н | ГОСТ 18442-80  п. 4.7.1 | II класс чувствительности | II класс чувствительности |
| ГОСТ Р ИСО 3452-2  п. 6.2 | уровень чувствительности  2 (средний) | уровень чувствительности  2 (средний) |
| Внешний вид | ГОСТ Р ИСО 3452-2  п. 6.1 | прозрачная однородная жидкость | соответствует |
| Плотность | ГОСТ Р ИСО 3452-2  п. 6.3 | 0,790 г/см3 ± 5 % | 0,792 г/см3 |
| Точка вспышки | ГОСТ Р ИСО 3452-2  п. 6.5 | 11 °С | 11 °С |
| Коррозионные свойства | ГОСТ Р ИСО 3452-2  п. 6.11 | соответствие стандарту | соответствует |
| Содержание серы и галогенов | ГОСТ Р ИСО 3452-2  п. 6.12 | < 0,020 % | 0,010 % |
| Содержание сухих веществ | ГОСТ Р ИСО 3452-2  п. 6.13 | < 5 гр | 0,002 гр |

**Вывод**: очиститель Элитест Р11Н соответствует требованиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

**МП**