| 1 | Группа по типу материала | Краска |
| --- | --- | --- |
| 2 | Официальное название | МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ |
| 3 | Название продукта | МЕГАПОЛИС ИНТЕРЬЕРНАЯ |
| 4 | Цена |  |
| 5 | Колеровочная база | База А – для светлых тонов База С – для насыщенных тонов |
| 6 | Краткое описание продукта | Матовая водоразбавляемая краска для стен, экологичная, можно использовать в детских комнатах, детских садах, школах, во всех видах медицинских учреждений, выдерживает влажную уборку без моющих средств. |
| 7 | Описание продукта | Густая жидкость белого цвета без запаха. |
| 8 | Фасовка | 15 кг |
| 9 | Область применения продукта | Внутренние работы |
| 10 | Назначение продукта | Используется для финишной окраски стен, потолков и других элементов интерьера, в сухих помещениях. |
| 11 | Свойства продукта при нанесении | При нанесении в два слоя укрывает поверхность, полностью скрывая все оптические неровности (пятна и т.п.). |
| 12 | Свойства продукта после нанесения | Обеспечивает надежное сцепление с основанием. Обладает влагостойкостью, противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Образует экологически чистое покрытие. |
| 13 | Внешний вид | Допускается не большая шагрень, совершенно матовое покрытие, без полос и стыков, белое или колерованное. |
| 14 | Эксплуатационно-потребительские характеристики получаемого покрытия | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, ГОСТ 9.403-80, метод А – не менее 24 часов Стойкая к мытью Адгезия– 1 балл Колеровка – по тон-картам NCS INDEX (2050 цветов), RAL (210 цветов) Блеск – матовый |
| 15 | Технические характеристики продукта | Состав продукта Акриловая дисперсия модифицированная стиролом, наполнители, пигменты, добавки, вода Необходимый расход в 2 слоя – от 300 г/м.кв. Время высыхания (200С) - на отлип – 60 мин, можно наносить следующий слой - 8 часов, готово к эксплуатации – 72 часа Срок хранения – 12 месяцев Условия хранения и транспортировки – в плотно закрытой таре при температуре 5-35 0С в сухом месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. |
| 16 | Способ применения | Условия при нанесении. Температура воздуха – +5-35 0С Температура поверхности – +5-35 0С Относительная влажность воздуха – не выше 80 % (оптимальная 60%) Влажность поверхности (по методу пленки) – сухая (без конденсата) Подготовка поверхности Поверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей. Нанести один слой грунтовки ВД-06И Рекомендуемый инструмент Валик из микрофибры Кисть макловица из синтетической щетины Краскопульт Нанесение. - Тщательно перемешать краску перед нанесением. При необходимости разбавить не более 10% теплой (20 0С) водопроводной водой. - Краску наносить увлажненным инструментом в два этапа: а) окраска углов и примыканий к не окрашиваемым поверхностям (отбивка); б) окраска основной поверхности. Рекомендуется окрашивать поверхность, не прерывая работ. Для обеспечения гладкости и однотонности покрытия рекомендуется наносить краску в два слоя. |
| 17 | Очистка инструмента | Инструмент очистить теплой водой с мылом сразу по окончании работ |
| 18 | Меры предосторожности при работе с продуктом | Краска пожаровзрывобезопасна и не требует специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила. При попадании в глаза – промыть обильным количеством холодной воды и обратиться к врачу. |
| 19 | Утилизация отходов | Использованные банки плотно закрыть и выбросить в контейнер с бытовыми отходами. Использованные инструменты и ветошь выбрасывать, предварительно упаковав в плотный полиэтиленовый пакет. |
| 20 | Гарантийные обязательства | Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Компания ООО «Полимер Мегаполис» не несет ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению |