|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Группа по типу материала** | Краска |
| **2** | **Официальное название** | **МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ** |
| **3** | **Название продукта** | МЕГАПОЛИС ИНТЕРЬЕРНАЯ |
| **4** | **Цена** |  |
| **5** | **Колеровочная база** | База А – для светлых тоновБаза С – для насыщенных тонов |
| **6** | **Краткое описание продукта** |  Матовая водоразбавляемая краска для стен, экологичная, можно использовать в детских комнатах, детских садах, школах, во всех видах медицинских учреждений, выдерживает влажную уборку без моющих средств.  |
| **7** | **Описание продукта** | Густая жидкость белого цвета без запаха. |
| **8** | **Фасовка** | 15 кг |
| **9** | **Область применения продукта** | Внутренние работы  |
| **10** | **Назначение продукта** | Используется для финишной окраски стен, потолков и других элементов интерьера, в сухих помещениях. |
| **11** | **Свойства продукта при нанесении** | При нанесении в два слоя укрывает поверхность, полностью скрывая все оптические неровности (пятна и т.п.).  |
| **12** | **Свойства продукта после нанесения** | Обеспечивает надежное сцепление с основанием. Обладает влагостойкостью, противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Образует экологически чистое покрытие. |
| **13** | **Внешний вид**  | Допускается не большая шагрень, совершенно матовое покрытие, без полос и стыков, белое или колерованное. |
| **14** | **Эксплуатационно-потребительские характеристики получаемого покрытия** | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, ГОСТ 9.403-80, метод А – не менее 24 часовСтойкая к мытьюАдгезия– 1 балл Колеровка – по тон-картам NCS INDEX (2050 цветов), RAL (210 цветов)Блеск – матовый |
| **15** | **Технические характеристики продукта** | Состав продукта Акриловая дисперсия модифицированная стиролом, наполнители, пигменты, добавки, водаНеобходимый расход в 2 слоя – от 300 г/м.кв.Время высыхания (200С) - на отлип – 60 мин, можно наносить следующий слой - 8 часов, готово к эксплуатации – 72 часаСрок хранения – 12 месяцевУсловия хранения и транспортировки – в плотно закрытой таре при температуре 5-35 0С в сухом месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. |
| **16** | **Способ применения** | Условия при нанесении. Температура воздуха – +5-35 0СТемпература поверхности – +5-35 0СОтносительная влажность воздуха – не выше 80 % (оптимальная 60%)Влажность поверхности (по методу пленки) – сухая (без конденсата)Подготовка поверхности Поверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей. Нанести один слой грунтовки ВД-06ИРекомендуемый инструмент Валик из микрофибрыКисть макловица из синтетической щетиныКраскопультНанесение.1. Тщательно перемешать краску перед нанесением. При необходимости разбавить не более 10% теплой (20 0С) водопроводной водой.
2. Краску наносить увлажненным инструментом в два этапа: а) окраска углов и примыканий к не окрашиваемым поверхностям (отбивка); б) окраска основной поверхности. Рекомендуется окрашивать поверхность, не прерывая работ. Для обеспечения гладкости и однотонности покрытия рекомендуется наносить краску в два слоя.
 |
| **17** | **Очистка инструмента** | Инструмент очистить теплой водой с мылом сразу по окончании работ |
| **18** | **Меры предосторожности при работе с продуктом** | Краска пожаровзрывобезопасна и не требует специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила. При попадании в глаза – промыть обильным количеством холодной воды и обратиться к врачу.  |
| **19** | **Утилизация отходов** | Использованные банки плотно закрыть и выбросить в контейнер с бытовыми отходами. Использованные инструменты и ветошь выбрасывать, предварительно упаковав в плотный полиэтиленовый пакет.  |
| **20** | **Гарантийные обязательства** | Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Компания ООО «Полимер Мегаполис» не несет ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению |